Назначить режим термообработки для :

- Алексеева

Вала из стали 40

- Беломестнова

Сверла из стали У12

- Васильев

Втулки из стали 35

- Дарбинян

Пальца из стали 45

- Елизова

Метчика  из стали У8А

- Золотуев

Рессоры из стали 65Г

- Ерохин

Ножа из стали 65Г

- Ковалев

Шестерни из стали 38

- Кудряшов

Резца из стали У10А

- Соловьев

Пружины из стали 55С2

- Сорокотягина

Напильника  из стали У7

- Сухаревич Влад

Оси из стали 50

- Сухаревич Слава

Плоской пружины из стали 60С2А

Например: назначить режим термообработки для пружины из стали 50

Алгоритм решения:

- Расшифровать марку стали, особое внимание уделить структуре

- Проанализировать какие свойства должна иметь деталь после термообработки при эксплуатации

- Назначить конкретный режим термообработки

  - Как называется термообработка

  - До какой температуры нагреть

  - Сколько выдержать

  - С какой скоростью охладить

  - Какую структуру получили после ТО

  - Для чего проводили конкретно эту ТО

- Сталь углеродистая, рессорно-пружинная, средне-углеродистая, спокойная, качественная, ДОЭВТЕКТОИДНАЯ, с содержанием углерода 0,5%

- Для пружины важна максимальная упругость

  - Сначала проводим отжиг 2-го рода полный, т.к. сталь доэвтектоидная, для этого нагреваем пружину до температуры 800-8200 , выдерживаем ее при этой температуре, чтобы она прокалилась насквозь (зависит от размеров), охлаждаем вместе с печью. Получается равновесная структура- Феррит + перлит. После отжига уменьшилась твердость, увеличилась пластичность, снизились остаточные напряжения.

  - Затем проводим полную закалку, т.к. сталь доэвтектоидная, для этого нагреваем пружину до температуры 800-8200 , выдерживаем ее при этой температуре, чтобы она прокалилась насквозь (зависит от размеров), охлаждаем в воде. Получаем структуру мартенсита закалки. Твердость значительно увеличилась, и хрупкость тоже.

Проводим средний отпуск, т.к. нам необходима max упругость. для этого нагреваем пружину до температуры 4000 , выдерживаем ее при этой температуре, чтобы она прокалилась насквозь (зависит от размеров) и охлаждаем. Получили структуру троостит отпуск