Определение массы отливки

Массу отливки определяют на основании чертежа отливки, при разработке которого пользуются ГОСТ 26645 – 85 «Отливки из метал-лов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку» [2].

Согласно ГОСТу, для определения припусков на механическую обработку, необходимо:

- назначить допуски линейных размеров (табл. 13, прил. Д);

- определить класс размерной точности;

- определить степень точности поверхности;

- выбрать ряд припуска отливки;

5) по выбранным значениям общего допуска, виду механооб-работки и ряду припусков, назначить, значения общих припусков на сторону для каждой поверхности, подлежащей механической обработ-ке (табл. 14, прил. Д).

С учетом точности размеров фасонные отливки подразделяют на  классы размерной точности (табл. 24).

В таблице указаны диапазоны классов размерной точности. Меньшие значения относятся к простым отливкам и условиям массового производства, большие – к сложным отливкам единичного и мелкосерийного производства, средние – к отливкам средней сложности в условиях серийного производства.

Степень точности поверхностей в зависимости от технологического процесса получения отливки, наибольшего габаритного размера и материала отливки назначается по табл. 25, класс точности массы – по табл. 26. Определение ряда припусков производится по табл. 27.

Для повышения технологичности отливки и уменьшения себестоимости заготовки на элементы конструкции детали, которые трудно или нецелесообразно получать в заготовительном производстве (узкие пазы, поднутрения, глухие и сквозные отверстия малых диаметров, резьбы и т.д.), назначаются напуски.

В технических требованиях чертежа детали с нанесенными размерами отливки должны быть указаны нормы точности отливки. Их приводят в следующем порядке: класс размерной точности, степень коробления, степень точности поверхностей, класс точности массы и допуск смещения отливки.

Таблица 24.

Классы размерной точности отливок

| Технологический процесс литья | Наибольший габаритный размер отливки, мм | Тип сплава |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цветные | Чугуны | Стали |
|  |  | Классы размерной точности |  |  |
| Литье по выжигаемым моделям | До 100 Св. 100 до 250 » 250 » 630 | 3 – 7 4 – 8 5т – 9т | 5т – 9т 5 – 9 6 – 10 | 5 – 9 6 – 10 7т – 11т |
| Литье по выплавляемым моделям | До 100 Св. 100 до 250 » 250 » 630 | 4 – 8 5т – 9т 5 – 9 | 5 – 9 6 – 10 7т – 11т | 6 – 10 7т – 11т 7 – 11 |
| Литье в кокиль без песчаных стержней | До 100 Св. 100 до 250 » 250 » 630 » 630 » 1600 | 5т – 9т 5 – 9 6 – 10 7т – 11т | 6 – 10 7т – 11т 7 – 11 8 – 12 | 7т – 11т 7 – 11 8 – 12 9т – 13т |
| Литье в кокиль с песчан. стержнями и в облицованный кокиль | До 100 Св. 100 до 250 » 250 » 630 » 630 » 1600 | 5 – 10 6 – 11т 7т – 11 8 – 13т | 7т – 11 7 – 12 8 – 13т 9 – 13т | 7 – 12 8 – 13т 9т – 13 10 – 14 |
| Литье в оболочковые формы Литье в сухие песчано-глинистые формы (ПГФ) | До 100 Св. 100 до 250 » 250 » 630 » 630 » 1600 | 7т – 11 7 – 12 8 – 13т 9т – 13 | 8 – 13т 9т – 13 9 – 13 10 – 14 | 9т – 13 9 – 13 10 – 14 11т – 14 |
| Литье в сырые низкопрочные ПГФ | До 100 Св. 100 до 250 » 250 » 630 » 630 » 1600 | 7 – 12 8 – 13т 9т – 13 9 – 13 | 9т – 13 9 – 13 10 – 14 11т – 14 | 9 – 13 10 – 14 11т – 14 11 – 15 |

Таблица 25.

Степени точности поверхностей отливок

| Технологический процесс литья | Наибольший габаритный размер отливки, мм | Тип сплава |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | цветные легкие | чугуны и цветные тугоплавкие | стали |
|  |  | Степени точности поверхностей* |  |  |
| Литье по выжигаемым и выплавляемым моделям | До 100 Св. 100 до 250 » 250 » 630 | 3 – 8 4 – 9 5 – 10 | 5 – 10 6 – 11 7 – 12 | 6 – 11 7 – 12 8 – 13 |
| Литье в кокиль без песчаных стержней | До 100 Св. 100 до 250 » 250 » 630 | 4 – 9 5 – 10 6 – 11 | 7 – 11 7 – 12 8 – 13 | 7 – 12 8 – 13 9 – 14 |
| Литье в кокиль с песчаными стержнями Литье в оболочковые формы Литье в ПГФ | До 100 Св. 100 до 250 » 250 » 630 » 630 » 1600 | 7 – 14 8 – 15 9 – 16 10 – 17 | 9 – 16 10 – 17 11 – 18 12 – 19 | 10 – 17 11 – 18 12 – 19 13 – 19 |
| Литье в сырые низкопрочные ПГФ | До 100 Св. 100 до 250 » 250 » 630 » 630 » 1600 | 10 – 17 11 – 18 12 – 19 13 – 19 | 12 – 19 13 – 19 14 – 20 15 – 20 | 13 – 19 14 – 20 15 – 20 16 – 21 |

* Значение из диапазона выбирается аналогично табл. 24

Таблица 26.

Классы точности массы отливок

| Технологический процесс литья | Номинальная масса отливки, кг | Тип сплава |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цветные легкие | Чугуны и цветные тугоплавкие | Стали |
|  |  | Классы точности массы* |  |  |
| Литье по выжигаемым моделям | До 1,0 Св. 1,0 до 10 » 10 » 100 | 2 – 9 3т – 10 3 – 11т | 3 – 11т 4 – 11 5т – 12 | 4 – 11 5т – 12 5 – 13т |
| Литье в кокиль без песчаных стержней | До 1,0 Св. 1,0 до 10 » 10 » 100 » 100 » 1000 | 3 – 10 4 – 11т 5т – 11 5 – 12 | 5т – 11 5 – 12 6 – 13т 7т – 13 | 5 – 12 6 – 13т 7т – 13 7 – 14 |
| Литье в кокиль с песчаными стержнями Литье в облицо-ванный кокиль Литье в сырые высокопрочные ПГФ | До 1,0 Св. 1,0 до 10 » 10 » 100 » 100 » 1000 | 4 – 11т 5т – 12 5 – 13т 6 – 13 | 5 – 13т 6 – 13 7т – 14 7 – 15 | 6 – 13 7т – 14 7 – 15 8 – 15 |
| Литье в оболочковые формы Литье ПГФ | До 1,0 Св. 1,0 до 10 » 10 » 100 » 100 » 1000 | 5т – 12 5 – 13т 6 – 13 7т – 14 | 6 – 13 7т – 14 7 – 15 8 – 15 | 7т – 14 7 – 15 8 – 15 9т – 16 |
| Литье в сырые низкопрочные ПГФ | До 1,0 Св. 1,0 до 10 » 10 » 100 » 100 » 1000 | 6 – 13 7т – 14 7 – 15 8 – 15 | 7 – 15 8 – 15 9т – 16 9 – 16 | 8 – 15 9т – 16 9 – 16 10 – 16 |

* Значение из диапазона выбирается аналогично табл. 24

Таблица 27.

Шероховатость поверхностей и ряды припусков отливок

| Шероховатость поверхности | Значение шероховатости и ряды припусков для степени точности поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ra | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 |
| Ряды припусков | 1 – 2 |  | 1 – 3 |  | 1 – 4 |  | 2 – 5 |  | 3 – 6 |  | 4 – 7 |  |

Продолжение табл. 27

| Шероховатость поверхности | Значение шероховатости и ряды припусков для степени точности поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Ra | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | – | – | – | – |
| Ряды припусков | 5 – 8 |  | 6 – 9 | 7–10 | 8–11 | 9–12 | 10–13 | 11–17 | 12–15 | 13–16 |

Пример обозначения точности отливки 8-го класса размерной точности, 5-й степени коробления, 4-й степени точности поверхностей, 7-го класса точности массы с допуском смещения 0,8 мм:

Точность отливки 8-5-4-7 См 0,8 ГОСТ 26645 – 85.

Ненормируемые показатели точности заменяют нулями, а обозначение смещения опускают:

Точность отливки 8-0-0-7 ГОСТ 26645 – 85.

Допускается также указывать сокращенную номенклатуру норм точности отливки, но при этом указание класса размерной точности и класса точности массы является обязательным:

Точность отливки 8-7 ГОСТ 26645 – 85.