23.12.20. ТМ- 18. Резание материалов.

Лабораторная работа. Исследование влияния элементов                  режимов резания на силы резания при точении

Работа рассчитана на 4 часа.

Задание.

- По данным, имеющимся в лаборатории, установить марку и физико-механические свойства  обрабатываемого материала, материал и геометрию режущей части резцов.

- На суппорте токарного станка установить динамометр так, чтобы вершина резца находилась на линии центров станка.

- Протарировать  динамометр.

- Провести исследования влияния режимов резания на величины составляющих сил.

- Провести обработку осциллограмм и по данным тарировочных графиков в двойных логарифмических координатах построить графики зависимостей.

- Из полученных графиков  определить значения показателей степеней Хр и Ур.

Используя полученные из опытов силы резания Рх,Ру,Рz на каком либо одном режиме  изначения полученных показателей степеней, определить значения поправочного коэффициента Срх,Сру,Срz/

- По данным протокола отчета построить  графики в (простых координатах) зависимости  составляющих сил резания Рх, Ру,Рz от скорости резания и главного угла в плане.

- Полученные данные сравнить с приведенными в справочниках и сделать выводы о влиянии скорости резания, глубины, подачи и главного угла в плане на величину силы резания.

- Составить отчет по работе

Контрольные вопросы:

- Какими деформациями сопровождается процесс резания?

- Из чего складывается суммарное усилие , затрачиваемое на при процесс резания?

- На какие составляющие и по каким направлениям разлагают равнодействующую силу резания?

- Для чего необходим расчет составляющих сил резания?

- Какие факторы влияют на силы резания и как?

- Что необходимо предпринять для уменьшения сил резания?

- Как производится тарировка динамометра?

- Характер и причины влияния ширины и толщины среза (глубины резания и подачи) на величину силы резания?

- Характер и причины влияния на силу резания свойств обрабатываемого материала инструмента, геометрических параметров инструмента, СОЖ?

Литература:

- Методические указания. Теория резания и тепловые процессы в технологических системах.- Чита:ЧитПИ,1997.-40 с. Часть 3.

- Основы резания материалов и режущий инструмент: учебник для машиностр. спец. вузов / П.И. Ящерицын, М.Л. Еременко, Н.И. Жигалко. - Минск: Высш. школа. - 1981. – 580 с.

- Технология машиностроения: учебник для студентов вузов / Л.В. Лебедев [и др.]. – М.: Академия, 2006. – 528 с.

- Суслов, А.Г. Технология машиностроения: учебник для машиностроительных специальностей вузов / А.Г. Суслов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2007. – 430 с.

- Маталин, А.А. Технология машиностроения: учебник / А.А. Маталин. – 2-е изд., испр. – СПб.: Лань, 2008. – 512 с.

- Ящерицы П.И., Еременко М.Л., Фельдштейн Е.О. Теория резания. Физические и тепловые процессы в технологических системах. М.: Высшая школа, 1990. 312 с.