Дисциплина Технология машиностроения

Лекция   08.11.2021г.

Особенности обработки ходовых винтов

1.Технические требования, применяемые материалы и методы получения заготовок

Особенностями ходовых винтов являются:  длина более 30-ти диаметров, наличие глубоких винтовых канавок, низкая жёсткость.

Поэтому  применяют специфические приёмы  их обработки, транспортировки и хранения.

Основными нормируемыми параметрами винтов являются: диаметральные размеры; точность профиля резьбы винта с его опорными шейками; перпендикулярность опорных буртов оси вращения ходового винта; толщина нитки резьбы и её износоустойчивость.

Установлено пять классов точности ходовых винтов: 0;1;2;3;4.

Наружный диаметр ходовых винтов классов 0;1;2 выполняют с отклонением по  h6; класса 3 - по  h8. Шероховатость поверхности резьбы до 0,16 мкм, опорных шеек до 0,32 мкм.

Для ходовых винтов скольжения применяют трапецеидальный профиль резьбы,  в ряде случаев - треугольный и прямоугольный профили.        Прямоугольный профиль является наименее технологичным, но обеспечивает более точное перемещение при радиальном биении винта. Ходовые винты нормальной и повышенной точности (4,3 классов) выполняются с нормальным и крупным шагом резьбы. Высокоточные винты выполняются с более мелкой резьбой с целью уменьшения деформации в процессе обработки.

Ходовые винты качения (шариковые) изготавливают с полукруглым и (арочным) профилем резьбы.

Материал ходовых винтов должен обладать структурной однородностью и стабильностью, высокой износостойкостью. Микроструктура, химический состав и твёрдость материала ходовых винтов тщательно контролируют.

Для изготовления закаливаемых и шлифуемых винтов классов точности 0 и 1 применяют стали марок У10А, ХВГ, 65Г; для термически необрабатываемых винтов - калиброванную горячекатаную сталь марки А40Г.

Длинные ходовые винты изготавливают составными.

В качестве заготовок ходовых винтов применяют холоднотянутые калиброванные или горячекатаные прутки (первичные заготовки), кторые разрезают на вторичные заготовки, соответствующие длине винта.

Прутки из горячекатаной стали до разрезания правят и обтачивают. Прутки из калиброванного металла до разрезания не обрабатывают.

- Последовательность обработки

На первых операциях черновой базой служит наружная поверхность. то При дальнейшей обработке базой служат в основном центровые отверстия.  Базирование по центровым отверстиям обеспечивает соосность опорных шеек, буртиков и винта.

При обработке длинных  винтов применяют люнеты, используя в качестве направляющей базы наружную поверхность винта.

Типовой маршрут обработки ходовых винтов состоит из следующих этапов:

- подрезка торцов и обработка центровых отверстий;

- предварительная  и получистовая обработка наружных поверхностей (опорных шеек, буртов, наружного диаметра резьбы);

- обработка шпоночных пазов, крепёжных отверстий и других второстепенных поверхностей;

- черновое и получистовое нарезание резьбы;

- термическая и химико-термическая упрочняющая обработка;

- чистовая обработка наружных поверхностей;

- чистовая обработка резьбы.

Предварительная и получистовая обработка наружных поверхностей винтов производится точением на обычных токарных станках.

Чистовая обработка этих поверхностей производится на кругло-шлифовальных станках.

После термической обработки, а также перед чистовой обработкой наружных поверхностей винта и резьбы для повышения точности обработки и уменьшения биений производится обязательная правка центровых гнёзд (обычно притиркой).

При изготовлении винтов высокой точности, после предварительного точения и старения, центровые гнёзда срезают и производят повторное центрирование.

Заготовки ходовых винтов длиной один метр и более легко деформируются, поэтому производится их правка.

Количество правок до 4. Правку производят до обработки, после центрирования, после чернового нарезания резьбы и после чистового нарезания резьбы.

После правки винт проверяют на биение в центрах. Так, перед окончательным нарезанием резьбы на винтах второго класса радиальное биение не должно превышать 0,05 мм.

При изготовлении винтов повышенной точности, правка применяется ограниченно, особенно при чистовых операциях, а для винтов нулевого и первого классов точности правка в процессе обработки вообще не допускается.

Старение ходовых винтов (искусственное в виде высокотемпературного или низкотемпературного стабилизирующего отпуска и естественное, путём вылёживания до нескольких месяцев) применяется для уменьшения остаточных напряжений и стабилизации размеров заготовки.

Ходовые винты нормальной точности проходят одну операцию старения перед чистовой обработкой поверхностей и резьбы.

Винты повышенной точности старение проходят дважды: после предварительного точения и после предварительной обработки резьбы перед чистовой обработкой.

Высокоточные термически упрочняемые винты  проходят операцию старения многократно.

Для предотвращения деформаций и прогибов винтов их термическая обработка и хранение производится вертикально в подвешенном виде.

Обработку резьбы осуществляют следующими методами:

- предварительное нарезание резьбы ( для винтов четвёртого класса и окончательное) в условиях крупносерийного и серийного производств вихревым методом или фрезерованием дисковыми профильными фрезами.       Для уменьшения тепловых деформаций винтов применят  снижение режимов резания и обильную подачу СОЖ;

- нарезание резьбы резцами на токарно-винторезных станках. Наиболее часто резцами производят получистовую и чистовую обработку резьбы у незакалённых винтов 2,3 и 4 классов точности и реже используют для чернового нарезания резьбы. При окончательном нарезании точных резьб используют высокоточные станки с коррекционными линейками. Во избежание тепловых деформаций винтов, окончательную обработку резьбы ведут при обильной подаче СОЖ при пониженных режимах резания. Так, у винтов второго класса точности окончательное нарезание резьбы производят твёрдосплавными резцами со скоростью резания до 0,07 м/с при глубине резания до 0,05 мм;

- шлифование резьбы является основным методом чистовой и отделочной обработки резьбы закалённых винтов и винтов нулевого и первого классов точности. Шлифование высокоточных резьб производится однониточными кругами, а шлифование некрупных резьб нормальной точности, а в ряде случаев предварительное шлифование, может производиться многониточными кругами. Шлифование резьбы разделяют на предварительное, получистовое и чистовое. Предварительное шлифование производят на резьбошлифовальных станках нормальной точности, а получистовое и чистовое - на высокоточных станках с коррекционными линейками. Припуск под получистовое шлифование составляет, обычно, около 0,04 мм на сторону, а под чистовое - 0,005 мм. Для уменьшения износа круга при получистовом и чистовом шлифовании, во время чернового шлифования внутренний диаметр резьбы занижают на 0,3 мм. Резьбу с шагом менее 6 мм на закалённых винтах сразу получают шлифованием без предварительного нарезания. Длинные винты шлифуют с двух сторон, поворачивая на угол . Для повышения точности и качества резьбы и уменьшения тепловых деформаций винта обработку ведут при обильной подаче СОЖ с тщательной очисткой её от взвешенных частиц. Высоко точные станки часто оснащаются терморегуляторами, поддерживающими заданную температуру СОЖ;

- при изготовлении особо точных винтов (точность шага до 0,5 мкм) после шлифования производится окончательная доводка резьбы гайками - притирами.

Обработка длинных составных ходовых винтов имеет ряд особенностей. Такие винты состоят из двух и более составных частей, соединённых с помощью проставок.

Обработка производится в следующей последовательности:

- раздельная обработка всех составных частей;

- сборка составной части (например, левой) с проставкой;

- полная обработка в сборе (наружных поверхностей и резьбы), клеймение и разборка;

- сборка проставки с другой частью винта (в примере - с правой) и сборка этой части винта с проставкой на втором конце;

- полная обработка в сборе. При этом обработанная проставка используется в качестве эталона.

В указанной последовательности обрабатывают винт и на сборку подают в комплекте.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

## Основная литература

1. Технология машиностроения : учеб. пособие / Астафьев Андрей Сергеевич [и др.]. -Чита : РИК ЧитГУ, 2009. - 142 с. - ISBN 978-5-9293-0473-6 :

2. Технология машиностроения : учебник / Лебедев Л.В. [и др.]. - 2-е изд., стер. - Москва :Академия, 2008. - 528 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-

5634-0 :

3. Астафьев, Андрей Сергеевич. Технология машиностроения : учеб. пособие / АстафьевАндрей Сергеевич, Капшунов Вячеслав Викторович, Глазов Владимир Валерьевич. - Чита

: ЧитГТУ, 2005. - 104 с. - 54-80.

Издания из ЭБС

4.Марголит, Р. Б. Технология машиностроения : учебник для академического бакалавриата/ Р. Б. Марголит. — Москва. : Издательство Юрайт, 2017. — 413 с. — (Серия : Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5-534-04273-3. — Режим доступа : www.biblioonline.

ru/book/F91EE34A-6C41-4282-8E4C-0253D0C993EF.

## Дополнительная литература

1. Технология машиностроения : учеб. пособие. кн. 2 : Производство деталей машин /Жуков Эдуард Леонидович [и др.]; под ред. С.Л. Мурашкина. - 3-е изд., стер. - Москва :

Высшая школа, 2008. - 295 с. : ил. - ISBN 978-5-06-004368-9 :

2. Курсовое проектирование по технологии машиностроения : учеб. пособие / ЛебедевЛ.В. [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 424 с. - ISBN 978-5-94178-145-4 :12

3. Выпускная работа бакалавра : учеб. пособие / Рогов В.А. [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ,2013. - 216 с. - ISBN 978-5-94178-365-6 :

Издания из ЭБС

1. Рахимянов, Х.М. Технология машиностроения : Учебное пособие / Х.М. Рахимянов;Х.М. Рахимянов, Б.А. Красильников, Э.З. Мартынов. - 3-е изд. - Москва. : ИздательствоЮрайт, 2017. - 252. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-04381-5 : 100.74.

https://www.biblio-online.ru/book/DE9A3700-D449-47B1-98E3-3C52243775DC

2. Тотай А.В. Технология машиностроения : Учебник и практикум / А.В. Тотай; Тотай А.В. -Отв. ред. - Москва. : Издательство Юрайт, 2017. - 239. - (Профессиональноеобразование). - ISBN 978-5-534-00366-6 : 95.82. https://www.biblioonline.ru/book/97C8D93E-9902-4FC9-A526-58EFAC629D10