Клеи из синтетических материалов

Клеевые соединения во многих случаях являются наиболее рациональными, а в некоторых случаях единственно возможными. Возрастающее значение клеев связано, прежде всего, с теми преимуществами, которые имеют клеевые соединения по сравнению с заклепочными, болтовыми, сварными и другими соединениями. Это – в первую очередь возможность соединения между собой самых разнородных материалов. Современными клеями склеивают пластические массы, силикатные и органические стекла, натуральные и искусственные кожи, каучуки и резины, фарфор, керамику, бетон, изделия из бумаги, различные породы дерева, хлопчатобумажные и шерстяные ткани, изделия из синтетических волокон, а также сталь, серебро, медь, алюминиевые, магниевые, титановые сплавы и другие металлы.

Важным свойством клеевых соединений на основе синтетических клеев является их способность противостоять коррозионным воздействиям и гниению. К числу преимуществ клеевых соединений можно также отнести: отсутствие отверстий под болты или заклепки, ослабляющих скрепляемые элементы; более равномерное распределение напряжений в соединениях; относительно низкая стоимость производства клеевых соединений при массовом производстве. Применение клея в сварных и клепаных соединениях увеличивает их статическую прочность и сопротивление усталости. В то же время клеи не свободны от недостатков. Большинство клеев имеет относительно низкую стойкость при нагреве (до 350°С) вследствие органической природы основных компонентов клея. Новые клеи из элементоорганических и неорганических полимеров способны удовлетворительно работать при температурах, достигающих 1000°С и выше, однако большинство из них не обладает достаточной эластичностью, что пока сильно ограничивает их применение.

Синтетические клеи широко применяют для склеивания разнообразных материалов в автомобильной, авиационной, судостроительной, электро- и радиотехнической, химической, деревообрабатывающей, обувной, полиграфической промышленности и других отраслях народного хозяйства. Это дает большой технический и экономический эффект, позволяет совершенствовать изготовление элементов различных конструкций, приспособлений, приборов и изделий.

Первыми промышленными синтетическими клеями были клеи для дерева на основе фенолоформальдегидных и позднее карбамидных смол. Карбинольный клей и клеящие композиции типа БФ на основе совмещенных фенолоформальдегидных и поливинилацетатных смол значительно расширили область применения синтетических клеев. Стало возможным склеивание не только неметаллических материалов, но и металлов, а также металлов с неметаллическими материалами. В последнее время создано большое число клеев на основе таких полимеров, как полиэпоксиды, полиуретаны, полиамиды, полиэфиры и др.

Получены клеи на основе фенолоформальдегидных смол, синтетических каучуков, совмещенных с кремнийорганическими соединениями (с нагревостойкостью до 400°С).

Большое значение имеет применение клеев в авиационной промышленности, особенно вертолетостроении, где с их помощью изготовляют лопасти несущих винтов. В автомобилестроении и тракторостроении клеи успешно используют для приклеивания тормозных накладок к металлу. Широко используют клеи для соединения резины с металлом. Клеи применяют при изготовлении специальных составов для заделки и выравнивания неровностей металлических поверхностей автомобилей и самолетов, при изготовлении абразивных инструментов и т. д.

Для повышения прочности клеевого соединения склеиваемые поверхности обезжиривают и, если возможно, придают им шероховатость.

Контрольные вопросы

1. Какими положительными свойствами обладают клеевые соединения?

2. В каких областях техники используют синтетические клеи?

3. Назовите недостатки клеев.

4. При каких условиях могут работать клеевые соединения?