Защитные и отделочные материалы
 Виды покрытий и области их применения

Лакокрасочные покрытия имеют существенные преимущества перед другими видами защитных покрытий. Они в большинстве случаев наиболее удобны по методу их нанесения, дешевы и часто более долговечны, чем металлические и другие виды защитных покрытий.
Защитные покрытия должны надежно защищать материалы от разрушения (коррозии) под действием окружающей среды и в то же время иметь внешний вид, удовлетворяющий эксплуатационным и эстетическим требованиям. Лакокрасочные покрытия часто выполняют и ряд других функций: отражательную способность поверхности, обеспечение электроизоляционных свойств и т. п.
Покрытия служат как для защиты от коррозии металлов, так и для предохранения от разрушения неметаллических материалов (древесины, стеклопластиков и др.), прочностные и диэлектрические свойства которых при проникновении в них влаги резко ухудшаются.
В отличие от защитных покрытий, где главную роль играет защита материала от разрушения, покрытия с повышенными требованиями к внешнему виду (зеркальный блеск, узор) называют защитно-декоративными.
Покрытия могут придавать поверхности гладкость или шероховатость, блеск или матовость, требуемый цвет или узор. Тот или иной вид отделки обусловливается не только эстетическими, но часто и эксплуатационными требованиями. Так, гладкость нужна для уменьшения аэро- и гидродинамического сопротивления поверхностей, работающих в условиях обмывания жидкостным, газовым или воздушным потоком (корпуса автомобилей, судов, летательных аппаратов); зеркальный блеск – для отражательных поверхностей (рефлекторы, прожекторы); матовость – для шкал приборов во избежание появления бликов, мешающих считыванию показаний прибора; различные яркие цвета – для быстрого распознавания объектов (провода систем коммуникаций, баллоны со сжатыми газами), белый и светлые тона – для увеличения освещенности помещений; зеленый цвет – для уменьшения утомляемости рабочих в цехах и т. д.
Некоторые покрытия наносят для предохранения деталей от механического разрушения – эрозии, износа при трении. Такие покрытия называют износостойкими. Они обладают твердостью и пористостью, что позволяет им хорошо удерживать смазку.
По своему назначению лакокрасочные материалы разделяют на грунты, шпатлевки, эмали, лаки.
Масляные покрытия имеют хорошую атмосферостойкость, могут подвергаться холодной и горячей сушке, используются для внутренних и наружных работ, для грунтовых и лицевых покрытий самых разнообразных изделий. Покрытия на масляной основе широко применяются в качестве антикоррозионных в различных областях промышленности. Недостатками масляных покрытий являются: медленное высыхание, невысокие механические свойства, высокая водонабухаемость и невозможность шлифования и полирования.
Безмасляные битумные покрытия неустойчивы к действию солнечного света, поэтому они применяются для изделий, эксплуатируемых внутри помещений, под водой и т. д. При введении растительных масел в битумные композиции увеличивается атмосферостойкость покрытий, особенно после горячей сушки. Введение алюминиевой пудры значительно повышает срок службы покрытия.
Алкидные или полиэфирные смолы являются ведущим видом лакокрасочных материалов. Широкое применение этих материалов обусловливается возможностью получения на их основе покрытий, пригодных для самых разнообразных целей: окраски вагонов и кузовов транспортных средств, сельскохозяйственных машин, различных приборов, трубопроводов, медицинской и кухонной мебели и т. д.
В зависимости от исходных компонентов различают глифталевые и пентафталевые алкидные смолы. На их основе готовят лаки для покрытий, а также электроизоляционные, пропиточные и склеивающие лаки, грунты для черных металлов, пассивирующие грунты для легких сплавов, эмали разнообразных цветов. 
Покрытия на основе мочевино- и меламиноформальдегидных смол имеют высокую твердость, блеск и эластичность. Меламиноформальдегидные покрытия обладают большей устойчивостью к нагреву и щелочам, чем мочевиноформальдегидные. Мочевино- и меламиноформальдегидные смолы с успехом используются, когда требуется сохранить цвет покрытия. Белые эмали горячей сушки применяют для окраски изделий широкого потребления: холодильников, стиральных машин, медицинского и торгового оборудования и т. д. Цветные эмали используют для окраски велосипедов, металлической фурнитуры, различных приборов и т. д. Хорошая прилипаемость мочевино- и меламиноформальдегидных покрытий дает возможность применять их в качестве грунтов.
Покрытия на основе эфиров целлюлозы отличаются блеском, твердостью, эластичностью, бензомаслостойкостью и удовлетворительной атмосферостойкостью. Быстрое высыхание позволяет применять их для окраски массовой продукции при поточной системе производства на конвейерах.
Наиболее широко используют покрытия на основе нитроцеллюлозы. Нитролаки и нитрокраски высыхают за несколько минут, но полное отвердение, при котором покрытие можно шлифовать и полировать, наступает через несколько часов. Недостатками нитроцеллюлозных покрытий являются невысокая устойчивость к действию теплоты и ультрафиолетовых лучей и легкая воспламеняемость. Нитролаки и нитроэмали применяют для окраски легковых автомашин, металлорежущих станков, внутренних деталей приборов (шкал, стрелок), мебели, карандашей и т. п.
Этилцеллюлозные покрытия отличаются большой химической стойкостью, механической прочностью, светостойкостью, высокой морозостойкостью, малой горючестью и хорошими диэлектрическими свойствами; выдерживают нагрев до 100…120°С. На основе этилцеллюлозы изготовляют электроизоляционные и химически стойкие лаки и эмали, которыми покрывают ткань, резину, бумагу. 
Покрытия на основе виниловых смол имеют высокую химическую стойкость к различным реагентам. Наиболее широкое применение получили различные сорта эмалей и лаков на первинилхлоридной основе – для окраски корпусов морских и речных судов, аппаратуры и металлоконструкций химических заводов, а также сельскохозяйственных машин и т. п.
При окраске сельскохозяйственных машин и тракторов применяют эмали ПФ-133. В качестве термостойких покрытий используют кремнийорганические лаки и эмали, например эмаль КО-88 способна длительное время работать при температуре до 500°С, а эмаль КО-589 работоспособна в диапазоне температур от -60 до +250°С. Кузова легковых автомобилей окрашивают эмалями МЛ-12, ПФ-1147, ГФ-1147 и другими.
Наиболее широкое применение лакокрасочные покрытия имеют для защиты изделий и конструкций от атмосферных влияний.
Водостойкие покрытия применяют для защиты различных конструкций, форм, гидротехнических сооружений, эксплуатируемых в воде, корпусов речных и морских судов. Для этих покрытий используется свинцовый сурик на натуральной олифе, а также битумные покрытия. Водостойкие покрытия могут быть получены на основе первинилхлоридных смол и полимеров дивинилацетилена (лак этиноль и эмаль ДП на железном сурике или алюминиевой пудре).
Химически стойкие покрытия применяют для защиты изделий и конструкций, эксплуатируемых в кислотных, щелочных и других агрессивных средах. К ним относятся первинилхлоридная смола, поливинилхлорид и его сополимеры, полиэтилен, эпоксидные смолы, битумные материалы и др.
Маслобензостойкие покрытия применяют для защиты деталей и конструкций, соприкасающихся с бензином, жидким топливом и смазочными маслами.
Термостойкие покрытия получают преимущественно на битумно-масляной, алкидно-масляной или кремнийорганической основе. В качестве пигментов употребляют железный сурик, литопон, графит, алюминиевую пудру и цинковую пыль.
Токопроводящие покрытия применяют в различных областях техники.
Их получают нанесением эмалей, содержащих значительное количество (до 95…97%) металлических порошков (цинк, медь и др.). В качестве пленкообразующего используют полистирол или сополимеры винилхлорида, в качестве растворителя — ксилол или скипидар. Токопроводящая эмаль во время сварки защищает металл от окисления и изолирует его от коррозионного воздействия атмосферы.
Необрастающие покрытия применяют для защиты корпусов морских судов, различной подводной аппаратуры и гидротехнических сооружений от обрастания водорослями и морскими организмами. Покрытия содержат различные яды, главным образом соединения меди, ртути и мышьяка.
Покрытия, устойчивые к действию плесени, применяют для изделий, эксплуатируемых в атмосфере с повышенной влажностью, особенно в тропическом климате. Микроорганизмы плесени разрушают пленкообразователь покрытий, используя его в качестве питательного вещества, и покрытие перестает выполнять свои защитные функции. Для предотвращения развития плесени в лакокрасочные материалы для верхних покровных слоев вводят фунгицидные добавки (тетрахлорфенол, каломель, различные фенилртутные соединения и др.).
Светящиеся покрытия применяют для шкал приборов, деталей механизмов, аварийного инструмента, противопожарного инвентаря, освечивания проходов и т. д. В светящихся покрытиях в качестве пигмента используют особые светящиеся порошки, называемые люминофорами. Используя примеси радиоактивных веществ, получают светящиеся покрытия постоянного действия.
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