Лекции по курсу

Теория подъемно-транспортных, строительных и

дорожных средств и оборудования

1. Валковые дробилки

1.1. Область применения и классификация

Основным рабочим элементом валковой дробилки является вращающийся на горизонтальной оси цилиндрический валок. Подлежащий дроблению материал подается сверху, затягивается между валками или валком и футеровкой камеры дробления и в результате этого дробится.

Валковые дробилки бывают одно-, двух-, трех- и четырех- валковые. Четырехвалковую дробилку в ряде случаев можно рассматривать как две двухвалковые, смонтированные в одном корпусе.

Поверхности валков бывают гладкие, рифленые, ребристые и зубчатые длинно- и короткозубчатые (длиннозубчатые — при высоте зуба более 0,1 диаметра, валка, короткозубчатые при высоте зуба менее 0,1 диаметра валка). Сочетание дробящих поверхностей может быть различным: например, оба валка могут иметь гладкую поверхность или один гладкую, другой — рифленую. Дробилки с гладкими и рифлеными валками обычно применяют для дробления материалов средней прочности (до МПа); дробилки е зубчатыми валками применяют для измельчения каменного угля и подобных материалов малой прочности (до МПа). Крупность продукта дробления валковой дробилки зависит как от размера выходной щели между валками, так и от типа поверхности рабочих органов. В мировой практике валковые дробилки используют, как правило, на заключительных стадиях дробления (среднее и мелкое дробление).

Существенным недостатком валковых дробилок является интенсивное и неравномерное изнашивание рабочих поверхностей валков (бандажей) при обработке прочных и абразивных горных пород. Бандаж изнашивается в основном в средней части валка, что не дает возможности поддерживать стабильный размер выходной щели по всей ее длине. Кроме того, валковые дробилки обладают сравнительно невысокой удельной производительностью.

Тем не менее анализ зарубежного опыта показывает большое распространение валковых дробилок различных конструкций для дробления самых разнообразных материалов, особенно в составе передвижных дробильно-сортировочных установок. Это объясняется тем, что валковые дробилки наиболее приспособлены для переработки очень распространенных материалов, склонных к налипанию или содержащих липкие включения. Во время работы дробилок налипший на поверхность валков материал срезается очистными скребками и при необходимости отводится в сторону. Применение дробилок других типов на переработке таких материалов или вообще невозможно, или вызывает частые простои, связанные с длительной и трудоемкой работой по очистке камеры дробления. Возможность перерабатывать материалы, склонные к налипанию на рабочих органах, выгодно отличает валковые дробилки от других типов дробильного оборудования.

1.2. Методы расчета

Конструктивные параметры. Угол захвата в валковых дробилках — это угол между двумя касательными к поверхностям валков в точках соприкосновения с дробимым материалом.

На кусок дробимого материала (рис. 1), имеющего форму шара и массу т, которой ввиду ее незначительности можно пренебречь, действуют силы Р давления от обоих валков и силы трения, равные fP, где f—коэффициент трения материалов о валок (для упрощения эти силы показаны на рис. 1 для одного валка).

Рис. 1  Расчетная схема двухвалковой дробилки

Кусок затягивается валками, если  или , а так как,  где  — угол трения, то . Но , значит , т. е. так же, как для щековых и конусных дробилок, угол захвата у валковых дробилок для нормального процесса дробления не должен превышать двойной угол трения.

Размер куска, захватываемого валками, можно определить, пользуясь схемой на рис. 1.

Если D = диаметр валка, d — диаметр куска материала, а — ширина выходной щели, то

или

Разделив правую и левую части уравнения на d, получим

Степень измельчения в валковых дробилках в среднем равна 4, тогда a/d = 0,25. Подставив это значение в уравнение, получим

Коэффициент f трения для прочных пород принимают равным 0,3, для влажной глины 0,45. При таких значениях f угол  будет соответствовать 16°40' и 24°20', а отношение D/d для прочных пород

для влажных глин

Обычно для гладких валков отношение D/d принимают равным 20, для рифленых 10, а для зубчатых валков 2, так как в последнем случае кусок материала затягивается при непосредственном захвате его поверхностью рабочего органа.

Частоту вращения валков (об/с) определяют по формуле, предложенной проф. Л. Б. Левенсоном,

где f—коэффициент трения материала о валок;  — плотность материала; d — диаметр куска исходного материала, м; D — диаметр валка, м.

Значит, частота вращения валка должна быть тем меньше, чем больше его диаметр, чем больше диаметр поступающих кусков и их плотность и чем меньше коэффициент трения между куском материала и валками. По данной формуле определяют максимально возможную частоту вращения валков.

Обычно конструктивно предусматривают минимальную и максимальную частоту вращения, которую затем выбирают по конкретным условиям эксплуатации (например, при дроблении материалов с малым пределом прочности при сжатии можно принять более высокую частоту, чем при дроблении материалов средней прочности).

Для определения минимальной nmin и максимальной nmax частоты вращения (об/с) валков рекомендуется следующая простая эмпирическая зависимость:

nmin=1/D, nmax=2/D

При этом окружная скорость для рабочей поверхности валков всех дробилок получается в пределах 3—6 м/с, что обеспечивает спокойную и устойчивую работу машины и соответствует сложившейся практике эксплуатации валковых дробилок.

Нагрузки в основных элементах. Усилия в деталях валковой дробилки определяются нагрузкой, которая создается пружинами предохранительного устройства. Эта нагрузка зависит от многих факторов и может быть вычислена лишь приближенно.

Предположим, что среднее суммарное усилие между валками при дроблении материала равно Рср (Н). Площадь, на которой будет действовать это усилие,

F=Ll,

где L — длина валков, м; l — длина дуги на участке измельчения материала, м,  (R— радиус валка, м;  — угол дуги, рад.).

При измельчении прочных материалов — 16° 40'. Тогда l= R0,29 = 0,145D. При измельчении глин  = 24° 20'. Тогда l= R0,43 = 0,215D.

Среднее суммарное усилие (Н) дробления

где  — предел прочности материала при сжатии, Па; .— коэффициент разрыхления материала, для прочных пород = 0,2-0,3, для глины = 0,4-0,6.

Подставив значения l и , получим для прочных пород

для глин

Сила нажатия пружин подвижного валка должна обеспечивать указанные значения Рср.

Производительность дробилки. Производительность валковsх дробилок можно вычислить, если представить процесс дробления как движение ленты материала шириной, равной длине L валка, и толщиной, равной ширине а выходной щели. Тогда за один оборот вала объем (м3) ленты материала, прошедший через выходную щель,

Значит, при п (об/с) производительность (м3/с) дробилки

Необходимо иметь в виду, что при дроблении материалов средней прочности пружины, поджимающие валки, несколько сжимаются и валки расходятся. При этом ширина выходной щели может существенно измениться, что нужно учитывать, особенно при мелком дроблении пород средней прочности на гладких вплотную сдвинутых валках, т. е. при а = 0. Значит Q = 0.

Фактически производительность не равна нулю, так как валки раздвигаются на ширину b, зависящую от фактических усилий дробления и степени жесткости предохранительных пружин. Тогда

На основании практических данных b = 0,25а, т. е. в расчетах производительности ширину выходной щели е учетом деформации пружин принимают равной 1,25а.

При а = 0 фактическое значение b можно определить по средневзвешенному значению dcв готового продукта в каждом конкретном случае.

Так как обычно длина валка используется не полностью и материал выходит из дробилки в разрыхленном виде, а не плотной лентой, то в формулу производительности вводят коэффициент , учитывающий степень разрыхленности материала: принимают для прочных материалов  = 0,2-0,3, для влажных вязких  = 0,4-0,6.

Часто в формулу вводят также плотность дробимого материала  (т/м3). Тогда окончательно производительность (т/с) валковой дробилки

Мощность двигателя. Необходимую установочную мощность NДВ электродвигателя валковой дробилки можно определить, если учесть затраты мощности на дробление материала и трение в подшипниках, т. е. на преодоление всех сопротивлений при работе машины:

где N1 — мощность, расходуемая на дробление материала; N2 — мощность, расходуемая на преодоление трения в подшипниках; —КПД передачи,  = 0,95.

Дробление материала осуществляется определенными усилиями (Н), среднее значение которых

Б. В. Клушанцевым установлено, что коэффициент разрыхления, вполне справедливый при расчете производительности, не полностью отражает загрузку зоны дробления при определении действующих усилий. При дроблении прочного кускового материала происходят частичное скольжение отдельных кусков, обминание или окалывание их кромок и другие явления, не вызывающие больших усилий.

Фактическое количество кусков, подвергающихся раскалыванию в какой-либо момент, значительно меньше количества кусков, находящихся в зоне дробления. Поэтому при определении усилия дробления в расчетную формулу необходимо дополнительно ввести коэффициент учитывающий одновременность раскалывания, который по опытным данным для пород средней прочности и прочных порядка 0,01—0,02 (подлежит уточнению в дальнейших экспериментальных работах).

Тогда среднее усилие (Н) дробления

При захвате валками кусков материала среднее суммарное усилие Рcр дробления вызывает силу трения, равную f·Рcр (где f — коэффициент трения, f = 0,3-0,45). Произведение этой силы на радиус R валка представляет собою момент силы, на преодоление которого расходуется мощность двигателя.

Произведение момента силы трения и угловой скорости валка  (где n — частота вращения валка, об/с) определяет мощность N1 необходимую для дробления,

Подставив значение Рcр, получим

Мощность, необходимая на преодоление силы трения в подшипниках двух валков,

где z — диаметр шейки вала, м; f1 — коэффициент трения качения, приведенный к валу, f1 = 0,001; G — нагрузка на подшипники, Н,  (Q – сила тяжести валка, Н).

В существующих методиках расчета мощности валковых дробилок кроме момента силы трения fPcpR. дополнительно учитывается действие силы Pcp на дуге l. Автор полагает, что силами, препятствующими вращению валка, могут являться лишь те, которые создают момент относительно его оси, а эти силы полностью учитываются в приведенных выражениях для определения N1 и N2.

Тогда окончательно формула для определения установочной мощности электродвигателя валковой дробилки

Если перемножить рекомендуемые значения всех входящих в формулу коэффициентов и постоянных величин, а также исключить незначительный расход мощности на преодоление трения в подшипниках, т. е. если не стремиться к большой точности, то получим сравнительно простую, но вполне достаточную для практических расчетов формулу установочной мощности (Вт) электродвигателя валковой дробилки:

Здесь  в МПа

# 2. Уплотнение грунтов

Уплотнение грунтов укаткой применяется для всех видов песчаных, глинистых, крупнообломочных грунтов на свободных участках и при большом фронте работ, обеспечивающих достаточную маневренность механизмов. Укатка грунтов в основном используется для послойного уплотнения при возведении грунтовых подушек, планировочных насыпей, земляных сооружений различного назначения, при подсыпке и подготовке оснований под полы и т.п.

Эффективность уплотнения грунтов укаткой зависит, в основном, от их влажности, вида и типа применяемых механизмов. Наибольшая эффективность уплотнения достигается в крупнообломочных грунтах; в глинистых и песчаных грунтах это достигается при их оптимальной влажности.

По условиям проходимости машин уплотнение глинистых грунтов допускается при влажностиωcom ≤ ωp + k Ip, (где k — коэффициент, принимаемый: k = 0,6 при Ip ≤ 0,08; k = 0,3 при Ip ≥ 0,17; при других значениях Iр коэффициент k принимается по интерполяции.

Уплотнение грунтов укаткой осуществляется самоходными и прицепными катками на пневматическом ходу, гружеными скреперами, автомашинами, тракторами.

Для уплотнения песчаных и глинистых грунтов укаткой не рекомендуется применять катки с гладкими вальцами, а также кулачковые катки, так как при заполнении пространства между кулачками грунтом достигаемая ими глубина уплотнения обычно незначительна и не превышает 0,2—0,4 м.

Грунтоуплотняющее оборудование выбирается с учетом его производительности, эффективности работы, маневренности и других факторов. Для предварительной подкатки грунтов целесообразно использовать тракторы и легкие катки. Укатывать грунты гружеными скреперами к автомашинами рекомендуется в тех случаях, когда грунт доставляется по отсыпаемому слою и можно обеспечить достаточно равномерное движение транспорта по всей площади отсыпанного слоя.

Перед производством основных работ выполняются опытные работы по уплотнению грунтов укаткой принятыми механизмами с целью уточнения максимальной плотности сухих уплотненных грунтов, оптимальной влажности, толщины уплотненных слоев при заданном режиме уплотнения и необходимого числа проходов катков.

В комплекс работ по уплотнению грунтов укаткой входят подготовка поверхности для отсыпки грунта, подготовка самого грунта, доставка, отсыпка и разравнивание грунта, уплотнение грунта и контроль качества его уплотнения.

Подготовка поверхности для отсыпки грунта включает срезку растительного, заторфованного, переувлажненного, мерзлого и т.п. слоя грунта, уборку строительного и другого мусора, планировку поверхности, уплотнение укаткой верхнего разрыхленного слоя и т.п.

Уплотнение укаткой производится при оптимальной или близкой к ней влажности грунтов. При влажности грунтов ниже оптимальной их увлажняют в резерве, карьере или реже на месте укладки расчетным количеством воды Q, определяемым по формуле

,

где ρω — плотность воды, принимаемая равной 1 т/м3; ω — влажность грунта; k — коэффициент, учитывающий влияние климатических условий и принимаемый: при отсыпке грунта в дождливое время k = 0,9, в сухое летнее время k = 1,1;V — объем грунта.

Грунт при уплотнении укаткой доставляется обычно автосамосвалами или скреперами, а разравнивается бульдозерами с обеспечением заданной толщины слоя. При необходимости доувлажнения грунта на месте отсыпки вода разбрызгивается в процессе отсыпки и разравнивания грунта.

При применении тяжелых катков и автомашин для уплотнения грунта сначала производится подкатка его бульдозерами или тракторами. В процессе уплотнения грунтоуплотняющие механизмы движутся равномерно по всей уплотняемой площади с минимальным количеством разворотов.

При производстве работ в дождливое и жаркое время особое внимание уделяется обеспечению влажности грунтов, близкой к оптимальной, а в зимнее время — сохранению талого состояния грунтов.

Качество отсыпки и укатки грунта проверяется путем определения толщины отсыпаемого слоя, его влажности и плотности сухого грунта после его уплотнения в наиболее характерных пунктах, выбираемых из расчета одни пункт на каждые 300—600 м2 уплотняемой площади. При толщине слоя грунта до 50 см плотность сухого грунта и его влажность определяются в середине слоя, а при большей — на двух горизонтах, расположенных на расстоянии 10—15 см от верха и низа слоя.

Для контроля качества уплотнения грунтов используются методы: режущего кольца; парафинирования; метод лунки для крупнообломочных грунтов; радиоактивных изотопов поверхностными приборами; зондирования для песчаных грунтов.

Уплотнение грунтов трамбующими машинами непрерывного действия производится для всех видов грунтов и, как правило, в стесненных условиях, при ограниченном фронте работ для возведения обратных засыпок котлованов, траншей, засыпки всевозможных пазух, щелей, вблизи подземных конструкций, в местах примыкания земляных сооружений к бетонным и другим конструкциям.

Основными типами трамбующих машин являются:

- – самоходные трамбующие машины на базе трактора (ДУ-12);

- – самоходные прицепные виброкатки (Д-684 и др.);

- – самопередвигающиеся виброплиты (Д-604, Д-605, Д-639 и др.) и вибротрамбовки (ВУТ-3, ВУТ-4, ВУТ-5 и др.);

- – подвесные на кране виброплиты и вибротрамбовки (ПВТ-3, ВПГТ-2А и др.);

- – механические трамбовки с пружинно-воздушным механизмом (ИС-4502, ИС-4504 и др.), с компрессорно-воздушным ударным механизмом, с пружинным ударным механизмом и др.

Трамбующие машины непрерывного действия, основанные на ударном воздействии, имеют практически одинаковую эффективность при уплотнении песчаных и глинистых грунтов, а машины, основанные на вибрационном и виброударном воздействии эффективны только в песчаных грунтах.

Тип трамбующих машин непрерывного действия для уплотнения грунтов выбирается, с одной стороны, с учетом эффективности их работы, сменной производительности, возможности самопередвижения, вида базовой машины и т.п., а с другой — в зависимости от стесненности условий производства работ, объема работ, вида применяемого грунта и других факторов.

Самоходные трамбующие машины и виброкатки обычно применяются при фронте работ, достаточном для их маневрирования и разворота.

Самопередвигающиеся виброплиты и механические трамбовки целесообразны при весьма ограниченном фронте работ, а подвесные и ручные трамбовки — в труднодоступных местах.

Перед началом производства работ по уплотнению грунтов трамбующими машинами выполняются опытные работы, которые (так же как и подготовка поверхности для отсыпки грунта, подготовка самого грунта, отсыпка, разравнивание и уплотнение грунта, контроль качества уплотнения при достаточном фронте работ) выполняются по аналогии с описанными выше работами при уплотнении грунтов укаткой. Основное отличие состоит лишь в том, что при ограниченном фронте работ доувлажнение грунтов производят до их отсыпки, а в труднодоступные места грунт отсыпают экскаваторами, погрузчиками и разравнивают вручную.

Так как уплотнение грунтов трамбующими машинами применяется в стесненных условиях, пункты проверки качества уплотнения назначаются чаще, чем при других методах, и принимаются из расчета один пункт на каждые 100—300 м2 уплотненной площади и обязательно не менее одного на каждом отдельном участке площадью 20—40 м2.

3. Грохочение каменных материалов

Под процессом грохочения понимается распределение твердых материалов, обладающих качеством сыпучести, на классы, различающиеся по крупности составляющих их частиц. Этот процесс осуществляется на грохотах, одним из основных составляющих которых является набор сит, представляющих собой поверхности различной конфигурации и имеющих отверстия, различной формы и размеров. В технологическом процессе подготовки материалов для целей строительства операция грохочения обычно следует за процессом дробления.

Частицы материала, имеющие максимальный размер поперечного сечения, превышающий размер отверстий на сите, задерживаются на нем и продвигаются в направлении выходного желоба. Эти зерна материала носят название верхнего класса. Частицы же меньшего размера проходят через отверстия сита и относятся к нижнему классу.

Смесь составляющих исходного сырья в своем большинстве является набором частиц широкого диапазона по диаметрам, включает в себя различные примеси, требующие удаления из основной массы, т.к. они в значительной мере способны снизить качество строительного материала.

Грохочение посредством просеивающих поверхностей различной формы, от плоской до криволинейной - колосниковых решет, сит с определенным размером отверстий, приводящихся в движение различного рода вибраторами (грохоты вибрационного действия), являются одним из наиболее распространенных способов сортировки материалов по крупности составляющих частиц.

Устройства для грохочения насыпного материала классифицируются следующим образом:

легкие – используются для обработки материала, плотность которого не превышает 1.4 т/м3;

средние -  используются для обработки материала с плотностью 1.4 – 1.8 т/м3;

тяжелые – для плотности 1.8 – 2.8 т/м3.

Общая классификация предполагает следующие различия грохотов:

1. Грохоты колосниковые неподвижные.

2. Грохоты качающиеся с плоской поверхностью раздела.

3. Грохоты вращающиеся барабанного типа.

4. Гирационные грохоты.

5. Сита дугового профиля.

6. Сетки плоского профиля.

Смесь, которая проходит операцию грохочения, носит название исходного материала.

Верхний класс материала в процессе грохочения называется надрешетным – размер зерна при этом превышает размер отверстий на поверхности просеивания. Нижний класс носит название подрешетного – размер зерна меньше размера отверстий на поверхности просеивания. При этом надрешетному классу присваивается знак плюс, а подрешетному – минус. Если сито имеет размер отверстий 20 мм, в этом случае верхний (надрешетный) класс записывается как + 20, нижний (подрешетный) – (-20). В случае последовательного прохождения частиц через К разделительных поверхностей, результатом будет К + 1 классов просеиваемого материала.

Разделительные поверхности грохотов могут иметь наклонное или горизонтальной расположение, движение возбудителя колебаний может быть таким, чтобы реализовывалось прямолинейная или криволинейная форма перемещения поверхности. При этом наклонные грохоты могут совмещать все виды движения, горизонтальные же в большинстве случаев имеют прямолинейное направление движения, причем оно составляет угол 30 – 40 градусов по отношению к поверхности раздела.

Средняя скорость движения поверхности раздела должна обеспечить отрыв частиц от нее во время движения последней в направлении земной поверхности. При этом поверхность грохочения должна перемещаться в направлении, противоположном результирующему движению материала в сторону разгрузочной зоны.

Виды грохочения классифицируются следующим образом:

1. Грохочение предварительное служит целям удаления негабарита, а также фракции, которая не требует обработки машинами первой стадии.

2. Грохочение промежуточное  служит целям отведения материала, которому не требуется обработка измельчения на следующей стадии.

3. Грохочение контрольное служит целям контроля крупности готовой фракции, а также отведению отходов из зоны обработки. При этом крупная фракция отправляется на вторичное дробление.

4. Грохочение окончательной (или иначе, товарное) служит целям разделения продукта дробления на отдельные фракции, называемые товарными.

Существует разделение процессов грохочения на сухой способ, протекающий без применения жидкой среды, и мокрый, когда обрабатываемый материал имеет вид пульпы при поступлении в рабочую зону. Последний способ используют для материала, имеющего в своем составе глину, ил и другие примеси.

Оценка процесса грохочения имеет два основных показателя:

1. Производительность – масса материала, подвергаемого обработке на грохоте в единицу времени.

2. Эффективность грохочения – отношение массы нижнего класса к массе материала в полном объеме, которая могла стать нижним классом в идеале, или при длительном грохочении. Этот показатель указывает на качество процесса, которое также можно оценить засоренность продукта грохочения – часть частиц из других фракций в процентном выражении.

Различие двух понятий «класс» и «фракция» заключается в том, что предельное значение класса диктуется размером отверстий разделяющей поверхности, а предельное значение фракции – предельным размером граничного зерна. Это связано с наличием так называемых «трудных» зерен, вероятность прохождения которых минимальна.

Показатели процесса имеют прямую зависимость от формы отверстий, их размеров, а также от размеров самого сита. Рабочая поверхность может быть изготовлена в виде сита, решета и колосниковой решетки.

Отверстия сита могут иметь круглую, квадратную или прямоугольную форму. При этом последний тип способен обеспечить наивысшую пропускную способность за счет пропуска части лещадных зерен. Износостойкость сит в значительной мере зависит от величины его натяжки и материала проволоки.

Колосники обычно монтируют на оборудовании тяжелого типа, которое в цепи обработки устанавливается перед дробилкой первичного дробления в том случае, когда к фракции не предъявляется особых требований по размеру. Они должны обладать повышенным ударным сопротивлением и производятся из стали с высокой износостойкостью.

С недавнего времени применяют струнные сита, изготовленные из резинового шнура или литые и штампованные из резины. Они обычно используются для обработки высоко-абразивных материалов и являются более экономичными, чем металлические сита. Кроме этого, при использовании таких поверхностей эффективность грохочения и производительность несколько выше – это связано с повышенной упругостью материала поверхности раздела. Дополнительно к этому эти сита практически не забиваются трудными зернами.

Для поддержания колебательного процесса грохоты снабжаются упругими опорами, в качестве которых выступают рессоры и цилиндрические пружины. Они должны иметь определенную демпфирующую способность, достаточную жесткость и обладать высокой долговечностью.

По принципу работы все устройства для грохочения материалов делятся на подвижные и неподвижные относительно основания.

Классификация процессов грохочения

3.1.  Классификация процессов грохочения по технологическому назначению

Под самостоятельным  грохочением принято понимать процесс сортирования материала на определенные классы, которые имеют необходимые потребителю продукции параметры. Так, например, разделение гравия или щебня на фракции для целей дорожного строительства или угля на тепловых станциях должно соответствовать определенным стандартам.

Под вспомогательным грохочением понимается процесс сортирования материала в технологии рудоподготовки после его дробления, который разделяется на следующие подвиды:

1. Грохочение предварительное, осуществляемое перед операциями измельчения в дробилках.

2. Грохочение поверочное или контрольное, которое осуществляется после процесса дробления для производства операции контроля крупности частиц материала.

3. Грохочение совмещенное, где подвиды 1 и 2 производятся одновременно.

Операция вспомогательного грохочения применяется для разделения материала на определенные классы, при этом негабарит возвращается на дробление, в то время, как остальная часть отправляется на последующие операции.

Под подготовительным грохочением понимается процесс сортирования  материала в зависимости от крупности составляющих, направляющихся на различные технологические цепочки. Обычно этот вид грохочения предшествует таким процессам, как гравитация и электромагнитная сепарация, т.к. эти операции предъявляют высокие требования к размеру.

Под избирательным грохочением понимается процесс отделения определенного класса составляющих, который имеет отличие от остальной массы по какому-либо конкретному показателю – ценности компонентов, форме, твердости и т.д. Иначе этот вид грохочения именуется как рудоразборка.

Под обезвоживающим грохочением понимается процесс удаления воды из массы материала, обычно после операции промывки или сепарации в жидкой среде.

3.2.  Классификация процессов грохочения по последовательности выделения классов крупности

При необходимости получения двух или более классов материала прибегают к определенному расположению поверхностей раздела. В этом случае появляются следующие схемы грохочения:

1. Схема грохочения «от крупного к мелкому».

2. Схема «от мелкого к крупному».

3. Схема комбинированного грохочения.

В первой схеме сита находятся одно над другим в вертикальной последовательности. При этом диаметры их отверстий уменьшаются по направлению сверху вниз. Преимущества этого вида грохочения:

1. Более медленный износ рабочих поверхностей и меньшая металлоемкость конструкции в целом. При этом верхние этажи изготавливаются усиленными и имеют защищенную поверхность.

2. Ввиду меньшего количества материала на нижних этажах эффективность грохочения в этой зоне выше.

3. Уменьшается измельчение крупной фракции по причине более быстрого выхода ее из процесса – положительный момент при разделении угля на фракции.

4. Оборудование является более компактным.

Недостатки:

1. Увеличивается сложность обслуживания нижних этажей.

2. Усложняется процесс разгрузки переработанного материала.

Схема грохочения «от мелкого к крупному» предполагает расстановку сит в обратном порядке, при этом сита соединены друг с другом последовательно. Достоинства конструкции:

1. Более удобная замена и ремонт сит, контроль за их состоянием.

2. Более удобный сбор готового продукта.

Недостатки:

1. Более интенсивный износ рабочих поверхностей.

2. Забивание отверстий трудными зернами приводит к уменьшению эффективности грохочения.

3. Хрупкий материал подвергается более интенсивному крошению.

Комбинированная схема предполагает наличие двух первых схем в одном агрегате.

3.3.  Классификация процессов грохочения по крупности наибольших кусков в исходном материале

Операции разделения материала также классифицируются по максимальному размеру кусков совместно с размером отверстий.

При этом существует следующее разделение:

1. Грохочение предварительное – (+ 1500 мм).

2. Грохочение крупное – (1500 – 300). Отв. – (300 – 100).

3. Грохочение среднее – (300 – 100). Отв. – (100 – 25).

4. Грохочение мелкое – (100 – 10). Отв. Отв. – (25 – 5).

5. Грохочение тонкое – (10 мм). Отв. – (5 – 0.5).

6. Грохочение особо тонкое – (до 0.045 мм).

3.4.  Классификация процессов грохочения по характеру движения исходного материала на просеивающих поверхностях грохота

Существуют следующие виды:

1. С использованием неподвижных грохотов.

2. С использованием грохотов частично подвижных.

3. С использованием подвижных грохотов.

4. С использованием вращательного движения.

При перемещении материала вдоль сита частицы переходят из верхнего слоя в нижний и только при контакте с поверхностью раздела начинается их отделение от общей массы. При этом ограниченность длины просеивающей поверхности не позволяет всем частицам пройти сквозь отверстия и они остаются в надрешетном классе, что приводит к его засорению и уменьшению массы нижнего класса.

По этой причине перемещение частиц материала вдоль поверхности раздела должно осуществляться со скоростью, дающей возможность перемещения частиц по вертикали при отсутствии их перескока через отверстия. При работе с мелкими зернами необходимо следить за «трудными» частицами, размер которых составляет (0.9 – 1.0) диаметра отверстий и при необходимости производить очистку сита. Заклинка частиц материала в отверстии вызывает его перекрытие, что снижает качественные показатели процесса. Мокрое грохочение иногда способно повысить качество грохочения путем внедрения брызгал или погружением поверхности раздела в пульпу.