Практические занятия

1. Выборка из ГОСТа

# ГОСТ 1451-77 Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Нормы и метод определения

Дата введения 01.01.1978

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 10.09.92 N 1151

ВЗАМЕН ГОСТ 1451-65

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2003 г.

Настоящий стандарт распространяется на грузоподъемные краны, эксплуатируемые на открытом воздухе, и устанавливает нормы и метод определения ветровой нагрузки, действующей на краны в их нерабочем и рабочем состояниях.

Стандарт не распространяется на судовые и плавучие краны.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ветровая нагрузка на кран в нерабочем состоянии должна быть учтена при расчете металлических конструкций, механизмов поворота, передвижения крана и тележки, механизма изменения вылета стрелы, осей и валов ходовых колес, противоугонных устройств и собственной устойчивости крана.

За ветровую нагрузку на кран в нерабочем состоянии принимается предельная ветровая нагрузка, на которую должны быть рассчитаны элементы крана.

1.2. Ветровая нагрузка на кран в рабочем состоянии должна быть учтена при расчете металлических конструкций и механизмов, тормозов, при определении мощности двигателей, собственной и грузовой устойчивости крана.

За ветровую нагрузку на кран в рабочем состоянии принимается предельная ветровая нагрузка, при которой обеспечивается эксплуатация крана с номинальным грузом.

1.3. Ветровая нагрузка на кран должна быть определена как сумма статической и динамической составляющих.

Статическая составляющая, соответствующая установившейся скорости ветра, должна быть учтена во всех случаях.

Динамическая составляющая, вызываемая пульсацией скорости ветра, должна быть учтена только при расчете на прочность металлических конструкций и при проверке устойчивости кранов против опрокидывания.

Далее ГОСТ изучить самостоятельно.

2. Расчет основных параметров режима

работы дробилок

Рис. 1. Схемы к расчету угла захвата (а), частоты вращения приводного вала и производительности

щековой дробилки (б)

К параметрам, характеризующим рабочий процесс щековых дробилок и эффективность их работы, относятся угол захвата, ход подвижной щеки, оптимальная частота вращения приводного вала, производительность и мощность привода машины.

Углом захвата ɑ щековых дробилок называется угол между неподвижной и подвижной щеками. Величина угла захвата оказывает влияние на интенсивность процесса измельчения материала: чрезмерные значения ɑ приводят к снижению производительности дробилки, а недостаточные— к снижению степени измельчения материала. Для определения оптимального значения ɑ рассмотрим силы, действующие на кусок материала в дробящем пространстве (рис. 1,а): силы Р, действующие на кусок со стороны дробящих щек, и силы трения fР. Равнодействующая усилий сжатия Р стремится вытолкнуть кусок из дробящего пространства, а силы трения fР препятствуют этому (f — коэффициент трения скольжения между дробящей плитой и куском). Предельным значением ɑ является такой угол, при котором кусок будет дробиться, не выталкиваясь (массой куска пренебрегаем из-за ее малости по сравнению с силами Р), т. е. R ≤ ∑F. Сила R = 2Psin ɑ/2, а ∑F = 2fPcos а/2. Следовательно, условием равновесия куска при предельном а является выражение . 2Psin ɑ/2 ≤ 2fPcos а/2. Преобразуя  выражение, получим sinɑ/2 ≤ fcos а/2 или f ≥ tg ɑ/2.

Коэффициент трения скольжения можно выразить через угол трения φ, тогда, окончательно, получаем условие дробления: ɑ ≤ 2φ.

Коэффициент трения скольжения камня по металлу равен 0,3, что соответствует углу 16°40'. Отсюда угол захвата щековых дробилок может достигать 33°, однако в реальных условиях это значение  значительно ниже (19 ... 24°) ввиду неправильной формы кусков материала и динамического характера приложения нагрузки.

Ход подвижной щеки (мм) должен быть больше значения линейной деформации куска материала, необходимой для его разрушения, т. е. S>eD, где е=σсж/Е — относительное сжатие куска; D — диаметр куска. В реальных условиях, когда куски материала имеют неправильную форму с многочисленными уступами, для их разрушения требуется значительно больший S. Следовательно, пользуясь эмпирическими формулами, получим: для дробилок с простым качанием щеки SВ=(0,01 ... 0,03)В, SН = 8+0,26B; для дробилок со сложным качанием щеки SВ  = (0,06 ... 0,03)В, SН=7+0,1b, где SВ и SH —ход сжатия в верхней и нижней точках камеры дробления; В и b — размеры загрузочного отверстия и выходной щели, мм.

Оптимальная частота вращения приводного вала (об/с) определяется из условия обеспечения наибольшей производительности дробилки. Если предположить, что материал выпадает из машины под действием силы тяжести при отходе подвижной щеки от неподвижной, то частота вращения приводного вала должна быть такой, что за время t1 отхода щеки раздробленный материал, находящийся на высоте h (рис. 1,6) от выходной щели, должен выпасть из машины (высота h соответствует уровню, при котором ширина камеры дробления равна ширине разгрузочной щели b во время наибольшего отхода подвижной щеки SН).

При частоте вращения вала дробилки меньше оптимальной число кусков выпадаемого материала в единицу времени уменьшится и, следовательно, снизится производительность дробилки. То же произойдет и при чрезмерной частоте вращения, когда время выпадения материала будет уменьшено. Следовательно, при оптимальной частоте вращения приводного вала время t1 отхода подвижной щеки должно быть равным времени t2 выпадения материала под действием силы тяжести с высоты h, т. е. t1 = . t2. Время отхода щеки принимаем равным половине оборота  вала, тогда при частоте вращения вала п (об/с) t1=1/(2п). Из рис. 3.7,б следует, что h=Sн/tgа. Это же значение h из условия свободного падения куска равно h=gt2/2, где g — ускорение свободного падения. Приравняв значения h, получим SH/tga = gt2/2, откуда t2=(2SH/gtga)1/2. Следовательно, из условия t1 =t2 получим 1/(2n) = (2SH/(gtga), откуда оптимальная частота вращения приводного вала

n=1/2(gtga/(2SH).

Производительность щековых дробилок (м3/с) рассчитывается из предположения, что выгрузка материала из машины происходит только при отходе подвижной щеки. За это время выпадает готовый продукт объемом V (м3), заключенный в призме трапецеидального сечения (на рис. 2.7,6 — заштрихованный участок). Производительность дробилки П=μVп, где μ — коэффициент разрыхления материала в объеме V (μ=0,4 ... 0,75); n — частота вращения, об/с.

Окончательно

П = μnLSH(e+b)/(2tga),

где L – ширина камеры дробления..

Мощность приводного электродвигателя (кВт) определяется по формуле, выведенной на основе теории Кирпичева — Кика:

N = σвnL(D2-d2)/103E,

где σв — предел прочности разрушаемого материала на сжатие, Па; п — частота вращения приводного вала, об/с; D — крупность загружаемых кусков, м; d — крупность готового продукта, м; Е — модуль упругости разрушаемого материала, Па.

3. Основы теории процесса измельчения

Горные породы, подвергаемые измельчению, представляют собой сложные полиминеральные среды, в которых зерна отдельных минералов связаны между собой силами сцепления. Различают два вида сил сцепления — силы, действующие внутри зерен (внутрикристаллические), и силы, действующие между зернами (межкристаллические). Наибольшее влияние на эффективность измельчения оказывает вторая группа сил, так как разрушение отдельных кусков происходит по наиболее слабым местам — плоскостям спайности. Значение этих сил определяется разнообразными факторами и не поддается точному определению. Кроме того, энергоемкость процесса измельчения в дробильных машинах зависит от размеров, формы и однородности кусков, их физико-механических свойств, влажности и т. д. Поэтому конечной целью теоретических исследований процессов измельчения является получение (в общем виде) зависимостей между расходуемой энергией и отдельными  характеристиками измельчаемого материала.

Наиболее известными гипотезами, устанавливающими такие зависимости, являются теории дробления Риттингера и Кирпичева — Кика. Теория Риттингера (1867) устанавливает взаимосвязь между работой, затраченной на измельчение материала, и вновь образованной при этом поверхностью кусков, т.е.

A = k∙ΔS,

где А — работа, затраченная на измельчение, Н∙м, k — коэффициент пропорциональности, Н/м; ΔS — величина вновь образованной поверхности, м2.

Экспериментального подтверждения данной гипотезы Риттингер не привел, но предложил методику определения величины вновь образованной поверхности. С этой целью измельчению подвергались куски кубической формы, разрушение которых происходило по взаимно перпендикулярным плоскостям. Обозначив длину ребра исходного куска через D и степень измельчения через i, получим: при i1 = 2 (рис. 1.,а) кусок разделяется тремя взаимно перпендикулярными плоскостями. В результате деления получится 23=8 кубиков. Следовательно, вновь образованная поверхность ΔS = 8∙6(D/2)2-6D2=6D2 и может быть записана в виде ΔS=6D2(i1 – 1). Работа измельчения А1=k∙6D2(i1-1) = k1∙(i1-1). При i=3 (рис. 1,6) кусок разделяется шестью взаимно перпендикулярными плоскостями. В результате деления получается 33=27 кубиков. Вновь образованная поверхность ΔS = 27∙6(D/3)2-6D2=12D2 и может быть записана в виде ΔS=6D2(i2 – 1). Работа измельчения А2=k∙6D2(i2-1) = k1∙(i2-1). Следовательно, при степенях измельчения in и im следует

An/Am = (in-1)/(im-1).

При больших степенях измельчения получим

An/Am = in/im.

При измельчении объема материала V (м3) в кусках, средневзвешенный размер которых Dсв, число таких кусков равно         V/ D3св. Учитывая, что на разрушение одного куска затрачивается работа А=k∙6D2св(i-1), на измельчение объема материала потребуется работа А=k∙6D2св(i-1)/ V/ D3 св = k∙6(i-1)/ V/ D св. Приняв плотность материала равной ρ, на разрушение материала массой m затратится работа

A = 6k ∙(i-1) ∙ m  / ρ ∙ Dсв

или

A = kR ∙(i-1) ∙ m  /  Dсв .

Рис. 1. Схема разрушения куска по теории Риттингера:

а – при i =2; б – при i =3

В этой зависимости является необходимым определение коэффициента kR , что снижает ее практическое значение.

Теория Кирпичева — Кика устанавливает зависимость между расходуемой на измельчение работой А и объемом V (массой т) разрушаемых тел.

В 1874 г. проф. В. Л. Кирпичев впервые сформулировал закон подобия для тел, находящихся в упругом состоянии, согласно которому

А1/А2 = V1/V2 = т1/т2.

В 1885 г. проф. Кик опубликовал работу, в которой закон подобия В. Л. Кирпичева был распространен на область пластических деформаций хрупких материалов, что вполне допустимо. Согласно ей работа, затрачиваемая на измельчение, А=σ2V/(2Е), где σ — напряжение, возникающее при разрушении материала, Н/м2; V — объем измельчаемого куска, м3; Е — модуль упругости, Н/м2.

Учитывая, что физико-механические свойства конкретного материала являются величиной постоянной, закон Кирпичева — Кика может быть записан в следующем виде:

А=kV.

Согласно этому закону работа измельчения одного куска кубической формы с длиной ребра D равна А=kD3. При измельчении материала массой т и плотностью ρ в кусках крупностью Dсв методика определения работы разрушения аналогична рассмотренной ранее в теории Риттингера. Следовательно, А = kD2cвт/(ρD3св)=kт/ρ=kV.

Ввиду того что k/ρ для данного материала является величиной постоянной,

А=k1т.

Общим недостатком рассмотренных теорий является то, что каждая из них учитывает лишь часть затрачиваемой в процессе измельчения энергии: первая — на непосредственное образование новых поверхностей, возникающих за пределом упругости (пластичности); вторая — на упругую деформацию измельчаемого материала. Поэтому в последующем было распространено мнение, что каждая из гипотез справедлива для различных стадий измельчения: теория Риттингера не учитывает затрат энергии на упругую деформацию материала и поэтому справедлива для процесса помола, где происходит интенсивное образование новых поверхностей; наоборот, теория. Кирпичева — Кика предполагает, что основная часть работы измельчения затрачивается на упругую деформацию материала,  происходящую  при дроблении.

Эти теории дополняют друг друга, так как в реальном процессе измельчения горных пород одновременно происходят процессы деформации материала и образования новых поверхностей. В 1940 г. П. А. Ребиндер предложил формулу расхода энергии при измельчении материала, которая объединяет рассмотренные выше теории:

А=k1ΔV + k2ΔS,

где k2 и k1 — коэффициенты пропорциональности; ΔV — объем деформированного материала; ΔS — вновь образованная поверхность. Недостатком данной формулы является отсутствие методики определения коэффициентов.

В 1951 г. Ф. Бонд выдвинул гипотезу процесса измельчения, в которой математически объединил теорию Риттингера и Кирпичева — Кика. Теория Ф. Бонда была представлена А.К.Рундквистом в виде следующей зависимости:

A = kpin-1m/Dcрn-1.

Подставляя в эту зависимость значения п, равные 2; 1,5 и 1, можно получить выражения законов Риттингера, Бонда и Кирпичева — Кика соответственно.

Анализируя рассмотренные гипотезы, следует отметить, что ни одна из них не является универсальной: одни учитывают расход энергии на преодоление упругих деформаций в материале (гипотеза Кирпичева — Кика), другие увязывают расход энергии с конечными результатами процесса — степенью измельчения (гипотезы Риттингера и Бонда). Условностью рассмотренных гипотез является исследование процесса разрушения тел правильной геометрической формы под действием равномерно распределенных сжимающих нагрузок. Однако, как показывают многочисленные исследования процесса измельчения, в дробильно-помольных машинах разрушение материала происходит под действием сосредоточенных нагрузок, что значительно меняет ход процесса. В связи с этим непосредственное использование гипотез измельчения для технико-экономического и конструктивного расчета дробильно-помольных машин весьма затруднено и требует введения поправочных коэффициентов, получаемых, как правило, экспериментально.

4. Классификация природных каменных

дорожно-строительных материалов

Природными каменными материалами называют материалы, полученные из горных пород путем механической обработки без изменения их основных свойств (дроблением, рассевом, раскалыванием, распиловкой, теской и др.).

По назначению природные каменные материалы делят на изделия для дорожного строительства, мостов, подземных и гидротехнических сооружений, архитектурно-строительные изделия и облицовочные плиты. Кроме того, горные породы широко используются как сырьевые материалы для изготовления многих строительных материалов: керамики, стекла, цемента, извести, гипса и др. В процессе производства этих материалов состав, строение и свойства исходных горных пород изменяются. Таким образом, горные породы являются главной минерально-сырьевой базой дорожно-строительных материалов.

Горными породами называют природные агрегаты минералов более или менее постоянного состава.

Минералы — это однородные по химическому составу и физическим свойствам природные тела. Горные породы, состоящие  из одного минерала, называют мономинеральными (например, мрамор), из нескольких — полиминеральными (например, гранит).

В природе свыше 7000 минералов и их разновидностей, но лишь около 100 минералов встречаются наиболее часто, входя в состав главнейших горных пород. Эти минералы называют породообразующими. Минералы, представленные в горных породах в незначительном количестве, называют редкими. Свойства горных пород и природных каменных материалов из них определяются главным образом составом и количеством породообразующих минералов, однако в ряде случаев редкие минералы [например, пирит (FеS2)] существенно влияют на строительные свойства горных пород.

Классификация горных пород

Известно около 1000 видов горных пород. По происхождению (генезису) они делятся на три группы: изверженные (магматические), осадочные и метаморфические (видоизмененные) (табл. 1).

Изверженные (магматические) горные породы. Они образовывались в результате застывания расплавленной магмы в недрах земли или на ее поверхности. Породы, образовавшиеся в толще земной коры, называются интрузивными (глубинными), а на поверхности — эффузивными (излившимися). Различные условия охлаждения магмы в глубинах и на поверхности земной коры обусловливают различные свойства изверженных горных пород.

Интрузивные (глубинные) изверженные горные породы образуются в условиях высокого давления и медленного и равномерного охлаждения. В этом случае происходит полная раскристаллизация магмы и образуются плотные массивные полнокристаллические породы (типа гранита).

Эффузивные (излившиеся) магматические горные породы изливаются на поверхность земли в виде лавовых потоков при быстром снижении температуры и давления и удалении газов и паров, растворенных в магме. В этих условиях образуются породы со скрытокристаллической структурой, а иногда с большой пористостью (например, базальт).

Таблица1

| Генетическая группа | Генетическая подгруппа |  | Горные породы |
| --- | --- | --- | --- |
| Изверженные (магматические) породы | Массивные | Глубинные (интрузивные) | Гранит, сиенит, диорит, габбро |
|  |  | Излившиеся (эффузивные) | Порфир, порфирит, диабаз, липарит, трахит, андезит, базальт |
| Осадочные породы | Обломочные | Рыхлые | Вулканический пепел, пемза |
|  |  | Цементированные | Вулканический туф, трассы, туфолавы |
|  | Механические (обломочные) отложения | Рыхлые | Глина, песок, гравий, природный щебень, валуны |
|  |  | Цементированные | Песчаники, конгломераты, брекчии |
|  | Химические осадки |  | Гипс, ангидрит, магнезит, известковые туфы, доломиты, некоторые известняки |
|  | Органогенные отложения |  | Известняки, мел, ракушечник, диатомит, трепел |
| Метаморфические (видоизмененные) породы | Продукты видоизменения изверженных пород |  | Гнейсы |
|  | Продукты видоизменения осадочных пород |  | Кварциты, мрамор, глинистые сланцы |

Для эффузивных (излившихся) пород характерна порфировая структура, а когда кристаллизация не успевает произойти - стекловатая. Излившиеся породы, образовавшиеся в палеозойскую эру, называют древними, а в более позднее время - молодыми.

Обломочные рыхлые изверженные породы образовались при извержении магмы на поверхность земли вместе с парами и газами. Быстрое охлаждение при снижении давления приводит к образованию отдельностей пористого стекловатого строения (пемза, вулканические пески, пеплы). Если эти обломки попадали в расплавленную магму или со временем слеживались, образовывались цементированные изверженные породы (вулканические туфы, трассы, туфолавы).

Изверженные породы по степени насыщения кремнеземом классифицируют на кислые, средние, основные и ультраосновные (табл.2).

В зависимости от условий образования и содержания SiO2 можно прогнозировать изменение основных свойств изверженных пород. При высоком содержании SiO2, что свидетельствует о большом количестве свободного кремнезема, происходит кристаллизация в виде зерен и скоплений зерен кварца - твердого минерала, затрудняющего обработку породы. С уменьшением количества SiO2 и увеличением содержания темноокрашен-ных минералов (пироксенов, амфиболов) возрастает вязкость, плотность, породы легче поддаются обработке и, как правило, окраска породы меняется от светлой до темной.

Осадочные горные породы. Они образовались в результате разрушения и выветривания изверженных пород, осаждения из водных растворов минеральных веществ, или в результате осаждения, накопления и уплотнения продуктов жизнедеятельности растительных и животных организмов. В зависимости от условий образования их разделяют на механические (обломочные), химические и органогенные осадочные породы.

Осадочные горные породы характеризуются крайне разнообразными техническими свойствами, что объясняется условиями образования пород: перерывы в отложении осадков, а также разная их крупность; принос извне различных примесей; разная степень уплотнения и цементации; разный состав природного цемента. Для осадочных горных пород характерной особенностью являются пластовая форма залегания, их слоистость, пористость, нередко растворимость в воде, зависимость состава и свойств породы от климата и содержания органических остатков.

Таблица 2

| Изверженные горные породы | Состав породы |  | Вид породы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Химический (содержание SiO2, %) | Минеральный | Глубинные | Излившиеся |  |
|  |  |  |  | Древние | Молодые |
| Кислые | Свыше 65 | Полевые шпаты, кварц, слюды | Гранит | Кварцевый порфит, вулканический туф | Липарит |
| Средние | 52 – 65 | Полевые шпаты (ортоклаз), роговая обманка, биотит | Сиерит | Ортоклазовый порфит | Трахит |
|  |  | Полевые шпаты (плагиоклаз), роговая обманка, биотит, ангит | Дионит | Порфирит | Андезит |
| Основные | 40 - 52 | Полевые шпаты (часто лобрадор), авгит, иногда оливин | Габбро | Диабаз | Базальт |
| Ультраосновные | Менее 40 | Авгит | Пироксенит | - | - |
|  |  | Авгит, оливин, рудные минералы | Перидотит | - | Пикрит |
|  |  | Оливин, рудные минералы | Дунит | - | - |

Механические (обломочные) осадочные породы подразделяют на рыхлые и цементированные. Являясь продуктами разрушения изверженных пород и их последующего переотложения, рыхлые механические отложения могут быть угловатыми (глыбы, щебень, песок, глины) или окатанными (валуны, галька, гравий). В дальнейшем, подвергаясь уплотнению и цементации природными цементами (кремнеземистым, известковым, железистым, глинистым, битуминозным и др.), образуются цементированные механические осадочные породы (песчаники, конгломераты и брекчии).

Осадочные породы химического происхождения образуются в результате выпадения из растворов химических осадков в водах морей, усыхающих водоемов, минерализованных источников.

Осадочные породы органогенного происхождения образуются в результате накопления, уплотнения и цементации остатков растений (фитогенные) и животных (зоогенные) организмов, таких, как скелеты губок, кораллы, панцири, раковины и др. К фитогенным относят диатомиты, большинство трепелов и опок, торф; к зоогенным - известняк-ракушечник, мел, коралловые известняки. К органогенным породам относят ископаемые угли (бурый, каменный, антрацит), нефть, асфальты. Органогенные осадочные породы отличаются большой пористостью, малой прочностью и водоустойчивостью, многие породы размокают или растворяются в воде.

Метаморфические (видоизмененные) горные породы. Эти породы образовались из изверженных или осадочных пород под воздействием геологических фактров (высокой температуры, давления, а иногда и химических процессов). Метаморфизм выражается в изменении структуры, текстуры, а иногда минерального состава породы. Метаморфизация магматических пород, как правило, ухудшает их строительно-механические свойства за счет перекристаллизации и перегруппировки составляющих их минералов с образованием полосчатых текстур. Часто эта полосчатость переходит в сланцеватость, и тогда породы приобретают резкую анизотропию механических свойств: прочность их параллельно сланцеватости резко падает. Метаморфизация осадочных пород, наоборот, обычно улучшает их строительно-механические свойства за счет образования массивной текстуры и равномерно-зернистой структуры (например, мрамор).

По объему земная кора состоит на 95 % из изверженных, 4 % метаморфических и 1 % осадочных горных пород. При этом осадочные породы находятся на поверхности и занимают 3/4 поверхности суши.

Из разрабатываемых месторождений скальных горных пород на долю осадочных приходится около 50 %, изверженных — 47,5 %, остальное — на долю метаморфических горных пород (табл. 3).

Таблица 3

| Генетическая группа | Горные породы | Удельный вес месторождений, % от общего количества |
| --- | --- | --- |
| Магматические породы | Гранит | 30,0 |
|  | Диорит | 1,4 |
|  | Сиенит | 1,2 |
|  | Габбро | 2,7 |
|  | Андезит | 1,8 |
|  | Кварцевый порфит | 4,5 |
|  | Базальт | 2,3 |
|  | Туф | 1,8 |
|  | Диабаз | 1,8 |
|  | Итого | 47,5 |
| Осадочные породы | Известняки и доломиты | 35,5 |
|  | Песчаники | 13,7 |
|  | Итого | 49,2 |
| Метаморфические породы | Мраморы | 1,0 |
|  | Кварциты | 0,6 |
|  | Гнейсы | 2,7 |
|  | Итого | 4,3 |

5.Техническая характеристика основных  горных  пород

как сырья для дорожно-строительных природных

каменных материалов

В качестве сырья для природных каменных дорожно-строительных материалов широко используются горные породы всех трех генетических групп: изверженных, осадочных и метаморфических. Кроме химического и минерального составов, структуры, текстуры, на свойства породы влияет степень выветривания.

Изверженные (магматические) горные породы. Глубинные изверженные горные породы характеризуются кристаллической структурой и плотной текстурой. К ним относятся гранит, сиенит, диорит, габбро.

Гранит — наиболее распространенная глубинная магматическая горная порода. Он представляет собой массивную, равномерно зернисто-кристаллическую породу плотного сложения, состоящую в основном из кварца (20 . . . 40 %), полевого шпата, ортоклаза, реже плагиоклаза (40 . . . 80 %), слюды, иногда роговой обманки и автита (5 . . . 20 %). Цвет гранитов серый или красный с разными оттенками. Граниты залегают в земной коре в виде массивов из параллелепипедальных и кубовидных отдельностей.

Граниты характеризуются истинной плотностью 2700 кг/м3, средней плотностью 2600 кг/м3, малым водонасыщением, большой прочностью (120 . . . 200 МПа) и устойчивостью против выветривания.

Из гранитов можно изготавливать все виды каменных материалов — рваные, колотые, дробленые, тесаные и полированные. Красивая окраска некоторых разновидностей гранитов позволяет использовать их для отделочных работ. Граниты неогнестойки, утрачивают прочность при температуре выше 800°С.

Сиениты по минеральному составу отличаются от гранитов отсутствием кварца (или небольшим содержанием его) и преобладанием полевого шпата (ортоклаза или кислого плагиоклаза). Структура сиенитов обычно равномерно кристаллическая, окраска серая, красная, темно-зеленоватая. Их истинная плотность 2800 кг/м3, средняя плотность 2500 . . . 2800 кг/м3, пористость и водонасыщение незначительны. Прочность при сжатии у сиенитов колеблется в пределах 150 .. . 250 МПа. По сравнению с гранитами они несколько мягче, лучше полируются и более вязки. Применение сиенитов то же, что и гранитов.

Диориты состоят из плагиоклаза (около 75 %), роговой обманки, реже биотита и авгита. Структура равномерно кристаллическая, окраска преобладает от темно-зеленоватой до черно-зеленой, средняя плотность 2700 . . . 2900 кг/м3, прочность при сжатии 150 .. . 300 МПа — в среднем выше, чем у гранитов и сиенитов. Они отличаются повышенной вязкостью и устойчивостью против выветривания.

Габбро — горная порода, состоящая в основном из плагиоклаза (около 50 %) и пироксена; реже в состав габбро входят роговая обманка, оливин и биотит. Структура габбро обычно равномерно крупнокристаллическая, окраска темно-зеленая, оливково-зеленая и коричнево-зеленая, средняя плотность 2900 . . . 3160 кг/м3, прочность при сжатии до 350 МПа, но у крупнозернистых разностей уменьшается до 100 МПа. Чем меньше полевого шпата и чем равномернее и мельче кристаллы минералов габбро, тем выше устойчивость породы против выветривания. Габбро наряду с высокой прочностью обладает большой вязкостью, что несколько затрудняет разработку.

Излившиеся изверженные горные породы характеризуются порфировой мелкокристаллической и стекловатой структурами. К ним относятся кварцевый порфир, липариты, ортоклазовые порфиры и трахиты, диабазы, андезиты, базальты и др.

Кварцевый порфир обладает порфировой структурой с вкраплением в основную массу как бы оплавленных кристаллов кварца. По минеральному составу он аналогичен гранитам, цвет чаще красный, бурый, а иногда зеленоватый, средняя плотность 2400 . . . 2550 кг/м3, прочность при сжатии 130 . . . 180 МПа, погодоустойчив. Качество кварцевых порфиров для производства дорожных каменных материалов повышается с уменьшением количества и размеров вкрапленников. Чем больше стекловатой массы, тем больше хрупкость кварцевого порфира. Каменные материалы из кварцевых порфиров применяют в виде щебня, бута, колотой и тесаной шашки, для декоративных целей и др.

Липариты — нововулканические породы, аналогичные по составу граниту. Цвет белый, серый, светло-желтый, а иногда красноватый. Структура липаритов часто микропорфировая с повышенным содержанием стекловатой фазы. Наряду с плотными встречаются пористые его разновидности. Каменные материалы из плотных, скрытокристал-лических липаритов применяют наравне с материалами из кварцевых порфиров. Так, например, из них может быть получен высококачественный щебень.

Диабазы — преимущественно мелкокристаллические породы, состоят из полевого шпата и авгита. Характерной особенностью диабазов является переплетное строение. Средняя плотность диабаза до 2800 . . . 3000 кг/м3, прочность при сжатии в среднем около 200 МПа, иногда до 400 МПа. Они хорошо полируются. Особенности строения диабаза позволяют изготовлять из него хороший штучный камень — разнообразные плиты, брусчатку, шашку. Щебень из диабаза обладает высокими качествами для приготовления асфальтобетонов и черного щебня. Аналогичны диабазам по техническим свойствам промежуточные породы — габбро-диабазы.

Андезиты состоят из плагиоклаза и одного или нескольких темно окрашенных минералов: амфибола, авгита- и др. Структура порфировая. Андезиты обладают окраской от светлой до темно-серой. Средняя плотность их колеблется в пределах 2650 . . . 2750 кг/м3, они прочны (120 . . . 240 МПа), тверды, хорошо поддаются расколу, погодоустойчивы.

Базальты — породы темного цвета, плотные, обычно скрытокристаллической структуры, состоят из плагиоклаза и авгита. В базальтах не все минералы успели выкристаллизоваться, вследствие чего порода содержит некоторое количество стекловатой фазы.

Технические свойства базальтов крайне различны: средняя плотность 2700 . . . 3200 кг/м3, они тверды и обладают высокой прочностью, достигающей 200, иногда 500 МПа. Базальты в месторождениях часто разбиты трещинами на столбчатые (иногда шаровидные и плиточные) отдельности, что в значительной мере облегчает их разработку, но ограничивает возможность изготовления из них крупных монолитов. По внешним признакам хорошее качество базальта определяется темной окраской, равномерным мелкокристаллическим сложением.

Осадочные горные породы. Осадочные обломочные породы, или механические отложения, — продукты выветривания магматических, метаморфических или ранее образованных осадочных пород. Различают рыхлые и сцементированные обломочные породы.

Рыхлые осадочные горные породы — скопление продуктов выветривания скальных горных пород. Вследствие этого их минеральный состав аналогичен минеральному составу исходных материнских пород. По происхождению (генезису) рыхлые обломочные горные породы могут быть: речные (русловые, пойменные и дельтовые осадки), водно-ледниковые (зондровые, озоново-камовые и моренные), озерные и морские (прибрежные и глубинные), ветровые (дюнные, барханные, бугристо-кучевые, грядовые). По крупности окатанных обломков рыхлые горные породы условно делят на валуны, гальку, гравий и песок.

Валунный камень — глубоокатанные, преимущественно округлой формы, обломки скальных горных пород размерами более 100 мм. Качество валунного камня обусловливается минеральным составом породы, крупностью и формой обломков, а также степенью выветривания. Лучший по качеству (свежести) валунный камень из магматических пород, находящийся длительное время под слоем грунта или под водой, где он лучше защищен от выветривания. Валунный камень, отложенный на поверхности земли, более затронут выветриванием, вследствие чего качество его ниже за счет большого количества отходов при предварительной сортировке собранного валуна и дальнейшей его колки и дробления.

Валуны размером до 250 мм называют сырцом, так как их можно применять для дорожных работ (например, мощение) без дополнительной обработки. Более крупные валуны используют для получения каменного материала (шашки, щебня) путем раскалывания и дробления. Галька представляет собой окатанные водой обломки горных пород размером от 100 до 70 мм. Она обладает теми же свойствами, что и мелкий валунный камень. Гальку применяют для устройства оснований, дренажей, но чаще измельчают и используют как щебень.

Гравий — рыхлое скопление окатанных обломков исходных горных пород размером от 70 до 5 мм. В месторождениях карьерный гравий может залегать в виде сплошных скоплений, отдельных слоев, линз, гнезд, содержать различное количество примесей в виде галечников, песка, глинистого вещества. Наиболее загрязнен примесями моренный гравий. Более рентабельны для разработки его сплошные покровные отложения.

Минеральный состав гравия, форма зерен и степень их окатанности зависят от характеристики мест его образования, условий переноса обломочного материала. Гравийно-песчаные месторождения характеризуются значительными колебаниями гранулометрического состава и характера загрязненности. В том случае, когда гравийный материал содержит песка более 50 %, его называют гравийно-песчаным. Крупный рядовой гравий состоит из зерен размером 5 ... 70 мм, а средний рядовой - 5 ... 40 мм.

Гравийно-песчаные заводы в процессе рассева, дробления, промывки выпускают фракционированный гравий крупностью 20 ... 70 мм, щебень — 5 . . . 40 мм за счет дробления валунов и крупного гравия, а также песок.

Песок — рыхлая зернистая порода, образовавшаяся в результате естественного разрушения горных пород, крупностью зерен до 5 (3) мм. В песке иногда имеются частицы мельче 0,14 мм, которые называют пылевидными (0,14 . . . 0,005 мм) и глинистыми (мельче 0,005 мм). В зависимости от минерального состава различают пески: кварцевые (кварца более 90%), кварцево-полевошпатовые, полевошпатовые (полевых шпатов более 90%), кварцево-слюдистые (с содержанием чешуек слюды свыше 10 %), глауконитовые (с примесью железистых соединений) , ракушечные, содержащие значительное количество обломков ракушек, гумозные (с содержанием органических соединений более 0,5 %) и др. Наиболее прочными являются кварцевые пески. Цвет песка обусловлен примесями: чистые кварцевые пески — белые, сероватые; окрашенные окислами железа — желтые, бурые, вишнево-красные; глауконитовые — зеленые.

Форма и характер поверхности зерен песка зависят от условий образования: речной, озерной, морской, дюнный пески состоят из частиц округлой формы с гладкой поверхностью; ледниковый и овражный пески — из частиц угловатой формы с шероховатой поверхностью. Пески имеют истинную плотность около 2650 кг/м3, насыпную плотность от 1400 до 1800 кг/м3 и пустотность в пределах от 25 до 50%.

Сцементированные осадочные породы образовались из рыхлых в результате цементации их природными цементами — кремнеземистыми, железистыми, известняковыми, глинистыми. Наибольшее применение в дорожном строительстве находят песчаники.

Песчаники представляют собой породы, состоящие из мелких зерен минералов, связанных природным цементом. По минеральному составу зерна песчаника обычно состоят из кварца. Сравнительно редко встречаются песчаники, состоящие из сцементированных обломков полевых шпатов и из смеси обломков кварца, полевого шпата, слюд. В песчаниках, кроме породообразующего минерала, имеются примеси и других минералов — оксидов, силикатов и др. Цвет песчаника крайне разнообразен и бывает от белого до темно-серого, от розового до красно-бурого, что зависит от окраски частиц, но главным образом от цементирующего вещества и примесей. Залегают песчаники, как правило, в виде массивов, разбитых на плиты.

В зависимости от цементирующего вещества и примесей различают глинистый, кремнистый, железистый, известковый (карбонатный), гипсовый, битуминозный и другие песчаники. Наибольшей прочностью, твердостью и устойчивостью против выветривания обладают плотные, мелкозернистые, кремнистые песчаники. Однако они плохо поддаются обработке, дают неправильный раковистый раскол с острым режущим ребром и отличаются хрупкостью. Гладкая поверхность раскола, сравнительно легкая обламываемость ребер при уплотнении определяют низкое качество щебня.

Песчаники, обладая разнообразными техническими свойствами, находят применение в дорожно-мостовом строительстве в основном как местные материалы в виде бута, колотой шашки, щебня и реже штучного камня.

Конгломераты состоят из гравия и гальки, сцементированных природными цементами (кремнистыми, карбонатными, железистыми). Аналогичная порода, но состоящая из угловатых обломков горных пород, носит название брекчии. Конгломераты и брекчии применяют как местный материал для получения щебня.

Осадочные породы органогенного происхождения образовались в результате уплотнения и цементации отмерших организмов, многие породы отличаются значительной пористостью, некоторые растворяются в воде. Свойства органогенных пород, как и других осадочных, колеблются в широких пределах. В дорожном строительстве используют карбонатные (известняки, мел, известняки - ракушечники) и кремнистые (диатомиты, трепелы, опоки) органогенные осадочные породы.

Известняки — горные породы, состоящие главным образом из углекислого кальция (СаСО3). В большинстве случаев известняки органогенного происхождения образовались в результате уплотнения и цементации минеральных остатков отмерших растительных и простейших беспозвоночных животных организмов и лишь небольшая часть известняков образовалась в результате отложения углекислого кальция горячих источников, например известковые туфы (химические осадки).

По структуре и текстуре различают следующие разновидности известняков: плотные, кристаллические, мраморовидные, пористые, ракушечниковые, туфовые и землистые (мел).

В зависимости от состава различают известняки доломитизированные (заметная примесь магнезита), глинистые (мергелистые), кремнистые, железистые, битуминозные и др. Цвет известняков в зависимости от примесей бывает белый, красноватый, зеленоватый, серый.

Технические свойства известняков разнообразны и зависят от состава, структуры и текстуры. Однородные плотные скрытокристаллические известняки, зерна которых сцементированы кальцием, отличаются высокой прочностью (в среднем до 120 МПа), хорошей обрабатываемостью и сравнительно небольшой истираемостью. Дополнительный кремнистый цемент повышает прочность до 150 МПа и больше, но увеличивает хрупкость, твердость и обусловливают гладкий, раковистый раскол. Примесь глинистого вещества заметно снижает качество известняка как строительного материала.

Мраморовидные известняки (переходные породы от известняка к мрамору) состоят из зерен кальцита, тесно связанных между собой небольшим количеством крабонатного цемента, а иногда и примесей. Прочность при сжатии их колеблется в пределах 90 .. . 150 МПа.

Известняки-ракушечники состоят из ракушек различных моллюсков, по названию которых и дают наименования отдельным их разновидностям. Ракушки разного строения и величины сцементированы цементом с большим или меньшим количеством разных примесей (глинистых, органических веществ, кварца). Ракушечники характеризуются большой пористостью, крупными порами и пустотами, малой прочностью (0,4 ... 0,5 МПа), малой средней плотностью (600 . . . 1500 кг/м3), воздухопроницаемостью, малой теплопроводностью и погодоустойчивостью. Они легко обрабатываются и поддаются распиловке. В связи с этим известняки-ракушечники применяют в виде блоков правильных форм для кладки стен.

Известняки используют преимущественно как местный материал в виде бута, щебня, шашки для мощения, штучных блоков. Из плотных перекристаллизированных известняков изготовляют плиты, блоки и высокосортный щебень для дорожного строительства. Известняки используют также в производстве извести, цемента и др.

Мел представляет собой мягкую, землистого сложения слабосцементированную породу, состоящую на 60 ... 70 % из остатков известковых скелетных образований планктонных организмов и мелких обломков кальцита. Плотные разновидности мела с заметным количеством примесей кремния применяют как местный материал для устройства дорожных оснований и др.

Доломит — двойная углекислая соль кальция и магния [СаМg(С03)2 — минерал доломит] с примесями глинистого, железистого, кремнистого и других веществ. Доломиты несколько тверже известняков. Плотные и окремнелые разновидности отличаются значительной прочностью и повышенной погод оустойчивостью. В строительстве дорог их применяют наравне с известняками.

Метаморфические (видоизмененные) горные породы. Гнейсы — горные породы грубо - или тонкосланцеватой и ленточной (полосчатой) текстур, образовавшихся в результате видоизменения гранитов, кварцевых порфиров и других пород. Минфальный состав гнейсов может быть разнообразным, но чаще они состоят из ортоклаза, авгита и др. В гнейсах минералы как бы сжаты и располагаются параллельно некоторой плоскости, что обусловливает неодинаковые свойства в разных направлениях. Обычно гнейсы в направлении, перпендикулярном к сланцеватости, обладают значительной прочностью при сжатии (150 . . . 200 МПа), но наличие хорошо выраженной сланцеватости в ряде случаев несколько ограничивает область применения их в дорожном строительстве.

Способность отделяться от плоскости сланцеватости облегчает добычу и переработку гнейсов, однако при разделении глыб получают куски плитообразной формы, а при дроблении на щебень образуется заметное количество плоских и вытянутых щебенок (лещадки и иглы), что снижает качество щебня. Чем ближе гнейсы по текстуре стоят к гранитам, тем выше их качество. Ленточные и полосчатые гнейсы — худшие их разновидности.

Гнейсы распространены в местах выхода магматических горных пород. Их используют для изготовления щебня, бутового камня, шашки для мощения.

Кварциты — равномерно кристаллические плотные горные породы, состоящие из мелких зерен кварца, сцементированных кремнистым веществом. Кварциты характеризуются большой плотностью, прочностью, хрупкостью и твердостью, при разломе они образуют гладкую поверхность с острыми режущими ребрами. Отрицательными признаками кварцитов являются трудная их обрабатываемость, гладкость поверхности раскола и острые ребра щебня. Кварциты используют для строительных работ в виде бутового камня, щебня.

Мрамор — кристаллическая порода зернистой структуры, сложенная из минералов кальцита с примесью доломита и др. Окраска чистого мрамора белая, но в зависимости от примесей он может быть красный, розовый (от примесей железистых соединений и марганца), серый и черный (от примесей органических веществ) и др. Мрамор характеризуется средней плотностью около 2700 кг/м3, твердостью 3 ... 4, незначительным водо-поглощением и прочностью при сжатии до 300 МПа. Мрамор хорошо поддается распиловке, обработке, шлифовке.