Лабораторная работа 1
Определение влажности минерального сырья
Цель работы: ознакомиться с методикой и определить влажность тонкоизмельченного материала.
Оборудование и материалы: сушильный шкаф, противни (бюксы), весы с разновесом, навески проб. 
Краткие теоретические сведения
Под влажностью понимают отношение массы воды, содержащейся в минеральном сырье, к массе влажного сырья, выраженное в процентах. 
Массовую долю влаги в минеральном сырье определяют высушиванием пробы в сушильном шкафу при температуре 105 +- 5° С до постоянной массы. 
Пробу считают высушенной до постоянной массы, если относительное расхождение между двумя последующими взвешиваниями составляет не более 0,05%. 
В зависимости от массовой доли воды тонкоизмельченное сырье может иметь твердую, пластинчатую и текучую консистенцию. 
Вода всегда присутствует в горных породах в различной форме и тесно с ними взаимодействует. Воду в горных породах классифицируют по степени ее подвижности, характеру связи и влиянию на состояние и свойства горных пород: 
- на связанную воду, в том числе химически (вода входит в состав минералов) и физически (вода на поверхности минералов);
- на воду, связанную капиллярными силами (переходная, между связанной и свободной водой); 
- на свободную воду. 
Различные формы влаги в измельченных горных породах переходят друг в друга и изменяют физические свойства пробы: объемную и насыщенную плотность, сыпучесть и др.
В зависимости от содержания влаги (воды) продукты обогащения подразделяются на обводненные, мокрые, влажные, воздушно — сухие, сухие. 
Порядок проведения работы
1. Пробы материала, крупностью-1+0,5 мм, -0,5+0,2мм, массой 200 г насыпать ровным слоем в противень и взвесить. 
2. Противень с навеской поместить в нагретый до температуры 105 + 5C сушильный шкаф. 
3. По истечению 30 мин противень с навеской вынуть из шкафа и взвесить в горячем состоянии. 
4. Повторить высушивание до постоянной массы. Каждое последующее взвешивание производить после высушивания навески в течение 20 мин.
Результаты измерений свести в табл. 1.

Таблица 1 
Результаты опытных и расчетных данных по определению влажности продуктов
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5. Довести пробы до постоянной массы, вычислить массовую долю влаги по формуле W = 100 * (m-m2)/ (mi- m), (1)
где т, m, -масса противня с навеской соответственно до и после обезвоживания высушивания, кг; m-масса противня, кг. 
Контрольные вопросы:
1. Что понимают под влажностью минерального сырья?
2. Какую консистенцию может иметь минеральное сырье в зависимости от массовой доли воды?
3. Как классифицируют воду, содержащуюся в горных породах?
4. Опишите методику определения массовой доли влаги в минеральном сырье.
Лабораторная работа № 2
Определение пористости сыпучего материала
Цель работы: определить коэффициент пористости сыпучего материала.
Оборудование и материалы: исследуемый материал различного гранулометрического состава, мерные цилиндры, технические весы с разновесом, пикнометр. 

Краткие теоретические сведения
Пористость материала является фактором, оказывающим решающее влияние на интенсивность обезвоживания методами дренирования и фильтрации. Чем выше пористость, тем выше степень обезвоживания материала. Пористость материала характеризуется коэффициентом пористости. 
Коэффициентом пористости называется отношение объема пустот к объему твердых частиц, из которых состоит сыпучий материал. 

Порядок проведения работы.
Для определения коэффициента пористости необходимо предварительно рассчитать удельный и насыпной вес материала. Удельный вес тонко измельченного материала определяют с помощью мерной колбы объемом 10...15 см или пикнометра. Для этого на весах нужно взвесить пустой сухой пикнометр (Р1), затем в него засыпать около 10 г исследуемого минерального порошка и определить массу пикнометра с материалом (Р2). После этого налить в пикнометр дистиллированной воды и, встряхивая сосуд, удалить пузырьки воздуха и обеспечить смачивание поверхности материала водой. Затем осторожно долить воды до метки, взвесить пикнометр вместе с навеской материала и водой (Р3). Промыв пикнометр, налить в него дистиллированную воду до отметки и снова взвесить (Р4). 
Плотность материала рассчитывается по формуле:
б = (Р2 - P1)*бж, / (Р4 - Р1) - (Р3 - Р2), г/см", (2)
где б, - плотность воды при температуре опыта, г / см. 
Для определения объемного (насыпного) веса взять любой тарированный сосуд объемом V и массой Р. Сосуд наполнить исследуемым материалом с плотностью б до краев, затем встряхнуть, постукивая дном о стол. Избыток материала удалить сверху линейкой или стеклянной палочкой. Взвешиванием определить массу сосуда с материалом Р. Объемная масса определяется по формуле:
р = P1 - Р/V. (3)
Коэффициент пористости материала определяется по формуле:
k = (б-р)*100/б.

Контрольные вопросы:
1. Как влияет пористость материала на интенсивность обезвоживания?
2. Что называется коэффициентом пористости?
3. Опишите методику определения коэффициента пористости?
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