На практических занятиях выполнить задачи по основным разделам вспомогательных процессов ОПИ. Вариант выбрать своего индивидуального задания по последней цифре номера зачетки - если цифра - нечетная , то вариант - нечетный, если четная или 0 - четный. Выполненную работу оформить в отчет и выложить в личный кабинет на сайт.

Практическая работа № 1.По данным гранулометрического анализа продуктов обогащения определить их удельную поверхность.

| Вариант | Плотность частиц, кг/м3 | Класс 1 |  | Класс 2 |  | Класс 3 |  | Класс 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Размер зерен, мм | Выход,% | Размер зерен, мм | Выход,% | Размер зерен, мм | Выход,% | Размер зерен, мм | Выход,% |
| Нечетный | 2000 | 6 | 10 | 3 | 20 | 1 | 30 | 0,5 | 40 |
| Четный | 1700 | 3 | 20 | 1 | 20 | 0,5 | 30 | 0,25 | 30 |

Пример:

| Вариант | Плотность частиц, кг/м3 | Класс 1 |  | Класс 2 |  | Класс 3 |  | Класс 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Размер зерен, мм | Выход,% | Размер зерен, мм | Выход,% | Размер зерен, мм | Выход,% | Размер зерен, мм | Выход,% |
| 1 | 2500 | 25 | 20 | 13 | 20 | 6 | 30 | 3 | 30 |

Решение: Удельная массовая поверхность смеси частиц может быть найдена по формуле:

SM=6100σγidi
,

где σ – плотность частиц, кг/м3; di – средний диаметр шара или длина ребра куба различных классов крупности, м; γi – выходы отдельных классов, %

SM=6100∙2500∙2025∙10-3+2013∙10-3+306∙10-3+303∙10-3=0,42м2кг

Практическая работа №2.  Определить площадь обезвоживающего грохота по следующим данным

| Вариант | Продукты обогащения | Размер отверстия сита, мм | Производительность, т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Нечетный | Шлам | 0,5 | 30 |
| Четный | Шлам | 0,25 | 20 |

Пример:

| Вариант | Продукты обогащения | Размер отверстия сита, мм | Производительность, т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крупный угольный концентрат | 1 | 200 |

Решение: Производительность обезвоживающих грохотов определяется по формуле:

Q=q∙F,

где Q – производительность грохота в т/ч; q – удельная нагрузка на сито, т/(м2∙ч) (таблица 1.1 [1]); F – площадь сита, м2.

По исходным данным по табл.1.1. определяет q=18-20 т/(м2∙ч), принимаем q=20 т/(м2∙ч), тогда

F=Qq=20020=10 м2
.

Практическая работа № 3. Определить необходимое число ячеек обезвоживающего бункера, по следующим данным

| Вариант | Вместимость одной ячейки, т | Производительность фабрики, т/ч | Время обезвоживания, ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Нечетный | 100 | 80 | 6 |
| Четный | 80 | 75 | 8 |

Пример:

| Вариант | Вместимость одной ячейки, т | Производительность фабрики, т/ч | Время обезвоживания, ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 140 | 4 |

Решение: Определяем время загрузки одной ячейки

tз=150/140=1,07 ч.

Время выгрузки обезвоживающего продукта и очистки ячейки

tв=tз=1,07 ч.

Время обезвоживание равно 4 ч.

Находим общую вместимость ячеек:

V=1401.07+4+1.07=859,6 т.

Минимальное необходимое число ячеек

n=859,6150=5,73.

Для обезвоживания требуется бункер с шестью-восьмью ячейками.

Практическая работа № 4. Определить объемы твердого и жидкого в 1 м3 пульпы, отношение жидкого к твердому (Ж:Т) по массе, плотность пульпы, массовое содержание твердой фазы (%) по следующим данным.

| Вариант | Масса твердого в 1м3 пульпы, кг | Плотность твердого, кг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Нечетный | 400 | 1950 |
| Четный | 500 | 2000 |

Пример:

| Вариант | Масса твердого в 1м3 пульпы, кг | Плотность твердого, кг/1м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 1500 |

Решение: 1. Определяем отношение Ж:Т по массе:

R=100δ-MтδMт=100∙1500-2001500∙200=0.499≈0,5

Определяем объем жидкого и твердого в пульпе:

V=МтR+1δ=2000.5+11500=100,13 м3

Объем жидкого и твердого в пульпе можно по считать по формуле:

V=MпδR+1000δR+1000,

Тогда Мп можно определить по формуле:

Мп=Vδ(R+1)δR+1000=100,13∙1500(0.5+1)1500∙0.5+1000=128.73 м3

Массовое содержание твердой фазы T (%):

Т=100δМп-VMпδ-1000=100∙1500(128,73-100,13)128,73(1500-1000)=66,65%

Плотность пульпы:

γ=δ(R+1)(δR+1)=1500(0.5+1)(1500∙0.5+1)=2,996г/см3

Объем твердого в пульпе: 200/1500=0,13 м3, объем жидкого –100,13-0,13=100 м3.

Практическая работа №5. Выбрать сгуститель для обеспечения следующих условий сгущения:

| Вариант | Производительность, т/ч | Отношение Ж:Т |  | Плотность твердой фазы, кг/м3 | Скорость осаждения твердой фазы, м/ч | Размер частиц, мкм | Вязкость суспензии, Па∙с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В исходной пульпе, Rи | В сгущенном продукте, Rк |  |  |  |  |
| Нечетный | 250 | 2,8 | 0,8 | 3200 | 0,23 | 74 | - |
| Четный | 120 | 2,7 | 1 | 3500 | - | 5 | 1,4∙10-3 |

Пример:

| Вариант | Производительность, т/ч | Отношение Ж:Т |  | Плотность твердой фазы, кг/м3 | Скорость осаждения твердой фазы, м/ч | Размер частиц, мкм | Вязкость суспензии, Па∙с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В исходной пульпе, Rи | В сгущенном продукте, Rк |  |  |  |  |
| 1 | 100 | 4.5 | 1 | 3000 | - | 5 | 1.3∙10-3 |

Решение: Дано: Gт=250 т/ч, Rи=2,8, Rк=0,8, δ=3,0 т/м3, Δ=1 т/м3, d=5мкм, μ=1,3∙103.

Так как υ не известно, то выбираем сгуститель для суспензии без ясно выраженной границы между слоем осветленной жидкости и сгущенным продуктом.

- Выбор сгустителя для суспензии без ясно выраженной границы между слоем осветленной жидкости и сгущенным продуктом.

Расчет  проводим по скорости свободного падения в жидкой фазе суспензии крупностью d=74 мкм по формуле

υ0=(δ-Δ)∙d2∙g18∙μ=(3000-1000)∙5∙10-62∙9.8118∙1.3∙10-3=0.00002 м/с

Принимаем к расчету υ0=0.00002 м/с=0,07 м/ч

Удельная площадь сгущения

Sуд=(4,5-1)∙1030.07∙103=50 м2∙ч/т

Общая площадь сгущения S (м2) составит

S=Gт∙Sуд=100∙50=5000 м2

По технической характеристике (табл.2 [2]) принимаем к установке сгуститель с центральным приводом Ц-70 и площадью сгущения Sc=3850 м2.

Техническая характеристика сгустителя с центральным (Ц) приводом Ц-70

| Марка сгустителя | Диаметр чана, м | Глубина чана в центре, м | Площадь сгущения, м2 | Период вращения гребковой рамы, мин | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ц-70 | 70 | 6,5 | 3850 | 17 | 17 |

Требуемое число сгустителей определяем по формуле

n=S/K∙Sc,

где K – коэффициент использования площади сгустителя (K=0,7÷0,8)

n=50000,75∙3850=1,73

Принимаем к установке два сгустителя Ц-70.

Практическая работа №6.

Определить площадь фильтрования и необходимое к установке число вакум-фильтров.

| Вариант | Производительность фильтровального отделения по твердому, т/ч | Отношение Ж:Т в исходном питании | Влажность осадка, % | Концентраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нечетный | 120 | 0,67 | 16 | Цинковый |
| Четный | 90 | 0,42 | 14 | Медный |

Пример:

| Вариант | Производительность фильтровального отделения по твердому, т/ч | Отношение Ж:Т в исходном питании | Влажность осадка, % | Концентраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 1 | 12 | Свинцовый |

Решение: Определяем общую площадь фильтрования:

S=Qq
где q – удельная производительность, т/(м2∙ч), определяемая по табл.(см ниже. )По данной этой таблицы и исходным данным задачи (т.е. Ж:Т=1 (или содержание твердого в питании 50%), влажности 12% и концентрат свинцовый) q=0,12-0,15, принимаем q=0,15.

Тогда 
S=1000,15=666,7 м2
Принимаем к установке дисковый вакуум-фильтр Д 250-3, 75У-001 с поверхностью фильтрования Sф=250 м2. (табл. 4.62 [3])

Необходимое число фильтров

n=SSф=666,7250=2,6

Принимаем к установке три вакуум-фильтра Д 250-3, 75У-001.

Призводительность фильтрата по фильтрату

Техническая характеристики вакуум-фильтра Д 250-3, 75У-001.

| Типоразмер |  | Площадь фильтрования, м2 | Установочная мощность электродвигателя, кВт | Масса фильтра, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровая система | Буквенная система |  |  |  |
| Ф.1.1.01.0250.00.1-001 | Д 250-3, 75У-001 | 250 | 16,5 | 35,0 |

Практическая работа №7. Определить фактор разделения центрифуги по следующим данным:

| Вариант | Диаметр ротора, м | Частота вращения ротора, мин-1 |
| --- | --- | --- |
| Нечетный | 1,5 | 600 |
| Четный | 1,32 | 470 |

Пример:

| Вариант | Диаметр ротора, м | Частота вращения ротора, мин-1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 420 |

Решение: 	Фактор разделения центрифуги – безразмерная величина, показывающая во сколько раз центробежное ускорение превышает ускорение свободного падения и его можно определить по формуле:

Фр=n2∙D/1800,

где n – частота вращения, мин-1; D – диаметр  вращения (т.е. ротора)

Фр=4202∙11800=98.

Фр>3500, значит центрифуга относится к нормальной.

Практическая работа №8. Рассчитать барабанную сушилку по следующим данным

| Вариант | Производительность по сухому концентрату, т/ч | Влажность продукта, % |  | Концентрат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | исходного | сухого |  |
| Нечетный | 60 | 15 | 7 | свинцовый |
| Четный | 120 | 16 | 8 | медный |

Пример:

| Вариант | Производительность по сухому концентрату, т/ч | Влажность продукта, % |  | Концентрат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | исходного | сухого |  |
| 1 | 50 | 11 | 6 | Цинковый |

Решение: Общая масса влаги, выделяемой при сушке концентратов при известной влажности осадка и требуемой влажности высушенного продукта:

Wв=103QRи-Rк=103∙Q∙Rи-Rк=1000∙50∙11-6=250000 кг/ч

Требуемый объем сушилок V при известном напряжении объема сушилки по испаренной влаге А:

V=WВА=25000025=10000 м3

Принимаем к установке барабанную прямоточную сушилку, технические характеристики которой приведены в таблице (табл.4.64 [3])

Технические характеристики барабанной прямоточной сушилки (ГОСТ 11875-79) [3]

| Размеры барабана, м |  | Мощность электродвигателя, кВт, не более | Объем барабана, м3 | Масса, т, не более | Габариты, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диаметр | длина |  |  |  | длина | щирина | высота |
| 3,5 | 27 | 355 | 260 | 270 | 36000 | 6550 | 5900 |

Число сушилок

n=VVc=10000260=38,4≈39

Практическая работа №9.

Задача 9. Определить извлечение пыли в пылевой продукт, коэффициент обеспыливания по следующим данным

| Вариант | Содержание пыли в продуктах, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | исходном | пылевом | Обеспыленном |
| Нечетный | 24 | 75 | 12 |
| Четный | 25 | 78 | 13 |

Пример:

| Вариант | Содержание пыли в продуктах, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | исходном | пылевом | Обеспыленном |
| 1 | 22 | 80 | 12 |

Решение: 1. Определяем извлечение пыли в пылевой продукт:

εп=β(α-Θ)α(β-Θ)=80(22-12)22(80-12)=0,534 или 53,4%

Степень извлечения крупного материала в обеспыленный продукт, определяется по формуле:

εк=(β-α)(100-Θ)(100-α)(β-Θ)=(80-22)(100-12)(100-22)(80-12)=0,962 или 96,2%

Коэффициент обеспыливания

η=εпεк=0,534∙0,962=0,513 или 51,3%