Геомеханика

ЛЕКЦИИ

Весь лекционный материал можно скачать по ссылке:

https://yadi.sk/i/4RknRh4eE9mvWw

лабораторная работа

Лабораторные работы оформить в тетради для лабораторных работ (цель, оборудование и материалы, краткие теоретические сведения, порядок проведения работы, схемы, рисунки, расчеты, выводы), ответить письменно на контрольные вопросы. Фото лабораторных работ загрузить в личный кабинет студента одним файлом!!! Тетради сдать на кафедру при первой же возможности.

Студенты, которые не могут по какой-либо причине зайти в личный кабинет, могут отправлять свои работы на почту she9lova.svet@yandex.ru

Лабораторная работа № 1

Определение предела прочности горных пород при одноосном сжатии образцов правильной формы плоскими плитами

Цель работы: Ознакомиться с методом определения предела прочности горных пород при одноосном сжатии образцов правильной формы плоскими плитами, изучить применяемое оборудование.

Оборудование и материалы: экспериментальная установка с прессом марки ИП-1А-100, соединенным с компьютером и оснащенный сенсорным экраном; цилиндрические и призматические образцы правильной формы, выпиленные на камнерезной машине из штуфов и кернов.

Теоретические сведения

Прочностные свойства – это структурно-чувствительные свойства, они зависят от строения горной породы и связи её частиц.

Прочность кристаллов определяется внутримолекулярными силами взаимодействия, строением кристаллической решетки и наличием тех или иных ее дефектов. В сложных кристаллических соединениях, какими являются горные породы, прочность зависит от молекулярных сил. связность пород обусловлена силами взаимного сцепления непосредственно соприкасающихся между собой кристаллов. Молекулярные силы сцепления в горных породах тем меньше, чем крупнее зернистость породы. Таким образом, на прочность пород в большей степени влияет их макростроение.

Разрушение горных пород можно представить следующим образом. В каждой породе имеется некоторое количество микротрещин, при нагрузке породы в вершинах трещин создаются микроконцентрации напряжений. В тот момент, когда они превысят предел прочности, в данной точке происходит микросдвиг, напряжение мгновенно снижается и перераспределяется на другие точки, в которых, в свою очередь, возникают микросдвиги. Нарастание этого процесса приводит к разрушению породы. Так как в горных породах прочность сцепления между зернами ниже прочности самих зерен, линия разрыва от разрушающих нагрузок происходит между кристаллами. Прочность пород зависит от пористости, зернистости, трещиноватости и от качества цемента, скрепляющего зерна. Прочность пород определяется величиной напряжений, при которых происходит их разрушение. Различают пределы прочности на сжатие, растяжение, сдвиг, изгиб и т.д. При воздействии на твердое тело одноосных нагрузок, соответствующие им пределы прочности полностью характеризуют способность тела выдерживать нагрузки.

Прочность при одноосном сжатии является наиболее общей и часто используемой характеристикой прочностных свойств горных пород.

Пределом прочности при сжатии называется сжимающее напряжение, при котором образец породы разрушается. Предел прочности вычисляется по формуле:

σсж= PS  , Па                                                                                                     (1.1)

где     Р — сжимающая, разрушающая сила, Н;

S — площадь поперечного сечения образца, м2.

По ГОСТ 21153.2-84 прочность при одноосном сжатии определяют на образцах правильной формы — призматической или цилиндрической. Испытания проводят на образцах горных пород со стороной квадрата или диаметром 42±2 мм. В соответствии с данным ГОСТом проводят сравнительные или исследовательские испытания горных пород. При сравнительных испытаниях высота образца горной породы должна превышать его диаметр в 2 раза с отклонением ± 5 %. Количество образцов при сравнительных испытаниях должно быть не менее десяти при надежности результата испытаний не ниже 95 % и относительной погрешности не более 10%.

При исследовательских испытаниях образцов допускается отношение высоты образца h к его диаметру d от 1 до 2. В этом случае количество образцов должно быть не менее шести при надежности результата испытаний восемьдесят процентов и относительной погрешности не более двадцати процентов. Размеры образцов должны соответствовать параметрам, указанным в табл. 1.

Таблица 1 – Размеры образцов

| Параметры образцов | Размеры при испытаниях, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | массовых |  | сравнительных |
|  | предпочтительные | допускаемые |  |
| Диаметр (сторона квадрата) | 42 ± 2 | От 30 до 80 включительно | 42 ± 2 |
| Отношение высоты образца к его диаметру | От 1,0 до 2,0 | От 0,7 до 2,0 | 2 ± 0,05 |

Испытания проводят на прессах, максимальное усилие которых не менее чем на 20—30 % превышает предельную нагрузку на образец. В процессе испытаний образец устанавливают в центре между стальными плитами пресса и нагружают до разрушения. Для того чтобы нагрузка прикладывалась строго по оси образца, одну из плит пресса соединяют с шаровой опорой. Установка образца под прессом для определения прочности при одноосном сжатии представлена на рисунке 1.

1 – образец; 2 – каленые прокладки; 3 – центрирующее устройство;

4 – плиты пресса

Рис. 1 - Установка для определения прочности при одноосном сжатии

Порядок проведения работы

1. Провести измерения образцов штангенциркулем с погрешностью ±0,1 мм. Диаметр измерить в трех местах по высоте (в середине и у торцов) в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Допускается разность диаметров по всем измерениям не более 0,5 мм. За расчетный диаметр принять среднее арифметическое результатов всех измерений.

2. Подключить машину к электросети, нажав на кнопку включения. Скорость нарастания нагрузки до момента разрушения образца установить в пределах 1...5 МПа/с.

3. Установить испытуемый образец на нижнюю плиту по центру. Закрыть ограждением рабочую зону нагружающего устройства. Нажать кнопку «Старт».

4. После разрушения образца и отвода нижней плиты, считать показания максимальной нагрузки.

5. Записать максимальную величину разрушающей образец силыв килоньютонах, зафиксированную силоизмерителем испытательной машины, с указанием отношения m = h / d для образца.

6. Рассчитать величину предела прочности при одноосном сжатии по формуле:

σсж= Кв ∙ PS ∙10,                                                                  (1.2)

где    P – разрушающая образец сила, кН;

S – площадь поперечного сечения образца, см2;

Кв – безразмерный коэффициент высоты образца, равный 1,00 при отношении высоты к диаметру m = 2 ± 0.05.

Для других значений отношения m коэффициент Кв устанавить по таблице 2.

Таблица 2 – Значения коэффициента Кв

| m | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kn | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,97 | 1,00 |

7. Испытания выполнить не менее трех раз.

8. Результаты испытаний занести в таблицу 3.

Таблица 3 – Результаты определения предела прочности горных пород при одноосном сжатии

| Параметры | Номер опыта |  |  | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| Размеры образца: - высота h, мм - диаметр d, мм |  |  |  |  |
| Площадь поперечного сечения S, см2 |  |  |  |  |
| Разрушающая нагрузка Р, кН |  |  |  |  |
| Предел прочности σсж, МПа |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- От чего зависит прочность горной породы?

- Какой величиной определяется прочность пород?

- Что такое предел прочности? Виды пределов прочности?

- В чем сущность методики определения прочности при одноосном сжатии по ГОСТ 21153.2-84?

Данные для расчета:

h1 = 41,85 мм; h2 = 42,82 мм; h3 = 42,44 мм; h4 = 42,86 мм;

d1 = 42,2 мм; d2 = 42,61 мм; d3 = 42,45 мм; d4 = 42,47 мм;

Р1 = 206,4 кН; Р2 = 134,5 кН; Р3 = 127,7 кН; Р4 = 162,9 кН

экзамен

К экзамену допускаются студенты, сдавшие лабораторные работы и контрольную работу (установка на сайте ЗабГУ в разделе СТУДЕНТУ – Установочные задания).

Старосте группы во время сессии необходимо написать на почту ssheglova@ mail.ru, чтобы обговорить время и форму проведения экзамена.

Вопросы к экзамену

- Содержание и основные задачи курса

- Структура геомеханики и ее связь с другими дисциплинами

- Становление и развитие геомеханики

- Общие сведения о строении Земли

- Общая характеристика горных пород

- Классификация горных пород по условиям залегания

- Классификация горных пород по физическому состоянию

- Петрографические особенности горных пород

- Особенности структуры массивов пород

- Влияние температурных, гидро- и газодинамических условий на состояние массива горных пород

- Классификация свойств горных пород

- Плотностные свойства горных пород

- Жидкости и газы в породах

- Перемещение жидкостей и газов в породах

- Прочностные свойства горных пород

- Деформационные (упругие) свойства горных пород

- Пластические свойства горных пород

- Твердость, крепость и абразивность горных пород

- Реологические свойства горных пород

- Компрессионная способность горных пород

- Тиксотропность и вязкость разрушения горных пород

- Напряжения и деформации в породах

- Упругие колебания и акустические параметры пород

- Распространение и накопление тепла

- Теплоемкость пород

- Теплопроводность и тепературопроводность

- Электрическая поляризация

- Особые случаи поляризации минералов и пород

- Диэлектрическая проницаемость

- Электропроводность

- Магнитные свойства

- Типы радиоактивных распадов

- Естественная радиоактивность горных пород