гидрометаллургическая переработка минерального сырья

ЛЕКЦИИ

Весь теоретический материал можно скачать по ссылке:

https://yadi.sk/d/M-5nXc8fi0lMow

лабораторные работы

Лабораторные работы оформить в тетради для лабораторных работ (цель, оборудование и материалы, краткие теоретические сведения, порядок проведения работы, схемы, рисунки, расчеты, выводы), ответить письменно на контрольные вопросы. Фото лабораторных работ загрузить в личный кабинет студента одним файлом!!! Тетради сдать на кафедру при первой же возможности.

Студенты, которые не могут по какой-либо причине зайти в личный кабинет, могут отправлять свои работы на почту she9lova.svet@yandex.ru

Лабораторная работа № 1

Электролиз меди

Цель работы

В лабораторных условиях провести электролиз меди из раствора.

При выполнении лабораторной работы следует изучить влияние таких факторов, как плотность тока, температура, продолжительность электролиза на конечные результаты процесса.

Перечень необходимого оборудования, приспособлений и материалов для выполнения работы

Два свинцовых анода; медный катод; ванночка из оргстекла; наждачная бумага; токопроводящие шины; раствор CuSO4; лабораторные весы; воронки; колбы; лабораторный автотрансформатор; термометр.

Теоретическая часть

В тех случаях, когда в процессе выщелачивания богатых окисленных медных руд и концентратов получают продуктивные растворы с повышенным содержанием меди то, как правило, технологией предусматривается ее выделение методом электролиза с нерастворимыми анодами.

На электролиз поступают растворы, содержащие не менее 20 г/л Сu и 20 – 30 г/л Н2SО4. Концентрация железа не превышает 4 – 5 г/л, а в случае большего его содержания необходимо строго контролировать температурный режим электролиза. При наличии шламовых взвесей в растворе его осветляют, используя флокулянты или контрольную фильтрацию. Перед электролизом для улучшения качества катодного осадка в раствор вводят поверхностно-активные вещества.

Электролизные ванны изготавливают из железобетона. Геометрические размеры ванны: длина 6 – 10 м, ширина 1,2 – 1,3 м, глубина 1,3 – 1,5 м. Внутреннюю поверхность, ванны защищают кислотостойким покрытием.

Аноды изготавливают из сурьмянистого свинца (4 – 8% Sb). Размеры анода: ширина 0,84 – 1,0 м, высота 1,2 – 1,3 м, толщина 0,01 – 0,02 м.

В качестве катода используют медные основы. Размер катода: ширина 0,9 – 1,1 м, высота 1,2 – 1,25 м; толщина 0,005 – 0,007 м.

Энергетический режим электролиза во многом зависит от состава исходного раствора и условий процесса.

Напряжение на ванне поддерживают 2 – 2,3 В, плотность тока 150 – 210 А/м2.

Расход электроэнергии на 1 т металла в среднем составляет 1900 –  2800 кВт·ч, а при переработке растворов с повышенным содержанием железа достигает 3300 – 3500 кВт·ч.

Для предотвращения потерь раствора и снижения загазованности атмосферы цеха поверхность электролита в ваннах покрывают минеральным маслом, производными сульфаматов и др.

Порядок проведения работы

Электролиз ведется при постоянном токе, поэтому для выполнения лабораторной работы необходим выпрямитель. Процесс протекает в ванночке из органического стекла, по продольным сторонам которой укладываются токопроводящие шины. Аноды соединяются с положительной шиной, а катод - с отрицательной. Наждачной бумагой зачищаются поверхности токопроводящих шин, анодные и катодные ушки. На аналитических весах взвешивается катод. Измеряется площадь катода, которая будет погружена в электролит. Так как катод располагается в ванночке между двумя анодами, то при вычислении его площади необходимо учитывать обе стороны (осаждение меди идет на катоде с обеих сторон).

По найденной площади катода и заданной преподавателем катодной плотности тока рассчитывается сила тока. Расчет силы тока и правильность сборки схемы проверяются преподавателем.

Для снижения электросопротивления электролита последний подогревают до 30 °С. Электролит заливают в ванночку до измеренной площади погружения катода и включают ток.

По окончании электролиза катод извлекают из ванночки, сушат в сушильном шкафу и взвешивают. На основании результатов опыта вычисляют катодный выход по току и удельный расход электроэнергии.

Результаты работы заносятся в таблицу 1.

Таблица 1 - Показатели процесса электролиза

| Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Плотность тока | А/м2 |  |
| Поверхность погруженной части катода | м2 |  |
| Температура электролита | °С |  |
| Время электролиза | ч |  |
| Сила тока | А |  |
| Напряжение на электродах ванны | В |  |
| Вес катода до опыта | г |  |
| Вес катода после опыта | г |  |
| Количество осадившейся меди | г |  |
| Выход по току | % |  |
| Удельный расход электроэнергии | кВтч/т |  |

После окончания работы электролит из ванночки сливается в специальную емкость. Ванночки прополаскиваются водой. На рабочем месте наводится порядок.

Необходимые расчеты

Электролиз проводят в одной ванне с одним катодом и двумя анодами. Предположим, что ширина катода 45 мм, глубина погружения 65 мм. Время электролиза 1 час, катодная плотность тока 200 А/м2. Площадь работающих поверхностей катода будет равна:

S = 45  65  2 = 5850 мм2 = 0,00585 м2.

Сила тока будет равна:

I = iК  S = 200  0,00585 = 1,17 А.

Катодный выход по току определяется по формуле:

(1)

где р - привес катода, г;

I - сила тока, А;

t - время опыта, ч;

q -электрохимический эквивалент, г/Ач (для меди – 1,186).

Предположим, что привес катода после опыта составил 1,3 г меди, тогда катодный выход по току составит:

Удельный расход электроэнергии рассчитывается по следующей формуле:

кВтч/т,					(2)

где Uср – среднее напряжение на электродах ванны, В;

к – катодный выход по току (берется в долях единицы);

q – электрохимический эквивалент меди.

Из данных практики известно, что напряжение на электродах ванны составляет 2 – 2,3 В.

Если принять Uср = 2,2 В, то удельный расход электроэнергии составит

кВтч/т.

Контрольные вопросы

- Электрохимические процессы электролитического рафинирования меди.

- Состав анодной меди, поведение примесей при электролизе.

- Выход по току, факторы, влияющие на выход по току.

- Расчет расхода электроэнергии.

Исходные данные для расчета:

Сила тока – 3,5 А;

Время опыта – 1 час;

Напряжение на электродах ванны – 2,3 В;

Вес катода до опыта – 533,4 г;

Вес катода после опыта – 536,9.

Лабораторная работа № 2

Обжиг цинковых концентратов

Цель работы

Ознакомиться с химизмом и основными стадиями обжига сульфидного цинкового концентрата, воспламенением и окислением сульфидов. Изучить влияние некоторых факторов температуры, продолжительности обжига, интенсивности перегребания на результаты обжига.

Перечень необходимого оборудования, приспособлений и материалов для выполнения работы

Навеска цинкового концентрата; железный противень; муфельная печь; железный скребок; лабораторные весы.

Теоретические основы

В настоящее время практически весь цинк получают гидрометаллургическим способом. Перед гидрометаллургической переработкой цинковые концентраты подвергают окислительному обжигу в печах кипящего слоя (КС) при температуре 950–1050 С. Это обусловлено тем, что для выщелачивания необходим мелкий материал с хорошо развитой реакционной поверхностью.

Обжиг концентратов преследует следующие основные цели:

- наиболее полное превращение сульфида цинка в легко растворимую в слабых растворах серной кислоты окись цинка;

- окисление некоторой части сульфида цинка до сульфата цинка, необходимого для восполнения потерь серной кислоты неизбежных при выщелачивании в связи с образованием таких соединений, как PbSO4, CaSO4 и др.;

- получение сернистых газов, пригодных для получения серной кислоты.

Химизм процесса обжига сводится к протеканию следующих основных реакций:

,

,

.

Обжиг происходит без затрат топлива т.к. тепла экзотермических реакций окисления сульфидов достаточно для протекания процесса.

В результате взаимодействия окиси цинка с SiO2 и Fe2O3 могут образоваться силикат ZnOSiO2 и феррит ZnOFe2O3 цинка. Образование больших количеств этих соединений при обжиге нежелательно. Присутствие в огарке силикатов цинка осложняет сгущение пульп после выщелачивания вследствие образования коллоидов кремнекислоты. Феррит цинка практически нерастворим в слабых сернокислых растворах.

Сульфиды меди, свинца и кадмия в основном окисляются до окислов. Образующие при обжиге окислы трехвалентных мышьяка и сурьмы As2O3 и Sb2O3 частично возгоняются. Редкие металлы, такие как германий, индий, галлий и другие остаются в огарке.

Порядок проведения работы

Окислительный обжиг сульфидного цинкового концентрата проводится в электрической муфельной печи. Для обжига берется навеска цинкового концентрата весом 50 – 100 г. Концентрат помещается в железный противень, который вдвигается в предварительно разогретый до необходимой температуры муфель.

Обжиг проводится при температуре 900 – 950 С. Время обжига, температура, а также интенсивность перемешивания задаются преподавателем.

Обжиг концентрата ведется при перемешивании его железным скребком при открытой дверке муфеля, что обеспечивает свободный доступ воздуха, необходимого для окисления сульфидов.

В процессе обжига концентрата визуально можно наблюдать следующие процессы: воспламенение шихты, ее покраснение и затем ее потемнение, за счет выгорания значительной части серы концентрата.

По окончании обжига противень осторожно вынимается из печи и огарок охлаждается. Холодный огарок взвешивается и рассчитывается его выход.

Необходимые расчеты

Предположим, что обжигу подвергается цинковый концентрат следующего состава: 50 % Zn; 9 % Fe; 3 % Cu; 2,5 % Pb; 0,4 % Cd;  32 % S; прочие 3,1 %.

В результате обжига 100 г концентрата получим, например, 80 г огарка. Выполним следующие расчеты.

1. Выход огарка

2. Элементный состав огарка.

При расчете элементарного состава огарка принимаем, что все основные элементы, содержащиеся в исходном концентрате, за исключением выгоревшей серы и части прочих – мышьяка, сурьмы, полностью переходят в огарок. Для определения содержания в огарке отдельных компонентов делим их содержание в сыром концентрате на выход огарка. Следовательно, в огарке будет содержаться, в %:

цинка

железа

меди

свинца

кадмия

Приводим элементарный состав огарка:

Таблица 1 – Элементарный состав огарка

| Компонент | Zn | Fe | Cu | Pb | Cd | Прочие | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание, % | 62,500 | 11,250 | 3,750 | 3,125 | 0,500 | 18,875 | 100,000 |

Контрольные вопросы

      - Цель окислительного обжига медных концентратов.

      - Химизм процесса обжига.

      - При каких условиях идет образование окислов и сульфатов?

      - Что такое степень десульфуризации?

      - Как в промышленной практике проводят окислительный обжиг?

Исходные данные для расчета:

Вес концентрата – 50 г;

Вес огарка – 45 г.

Состав концентрата принять, как в примере.

курсовая работа

Задание и тему курсовой работы можно скачать по ссылке:

https://yadi.sk/d/ZmCyRQsvi4HT6w

Курсовую работу (пояснительная записка в формате Word, чертежи в pdf) необходимо отправить для предварительной проверки на почту she9lova.svet@yandex.ru. После того, как работа будет проверена и выставлена оценка, работу нужно загрузить в ЛК студента, а также в распечатанном виде со всеми заполненными бланками сдать на кафедру ведущему дисциплину преподавателю.

В методичке по оформлению представлены требования к оформлению работы, а также даны все бланки для курсовой работы – титульный, задание, пояснительная записка. Методичку можно скачать по ссылке https://yadi.sk/i/2zYYZ0BLMoFO7w

экзамен

К экзамену допускаются студенты, сдавшие лабораторные работы и курсовую работу.

Старосте группы во время сессии необходимо написать на почту ssheglova@ mail.ru, чтобы обговорить время, форму проведения экзамена и защиты курсовой работы.

Вопросы к экзамену

- Понятие металлургии металлов

- Общие вопросы гидрометаллургии цветных и редких металлов

- Процессы выщелачивания. Теоретические основы кинетики выщелачивании

- Чановое выщелачивание

- Агитационное выщелачивание. Аппараты для выщелачивания при атмосферном давлении. Автоклавы

- Кучное выщелачивание

- Геотехнология

- Подземное выщелачивание

- Биотехнология

- Сущность процесса цементации. Аппаратура для проведения цементации

- Цементация на амальгамах

- Значение  цианистого   процесса в технологии переработки золотосодержащих руд и концентратов

- Механизм растворения золота и серебра в цианистых   растворах

- Кинетика процесса цианирования

- Факторы, определяющие скорость цианирования

- Гидролиз цианистых растворов. Защитная щелочь

- Общее понятие об экстракции

- Классификация экстракционных процессов

- Аппаратура для проведения экстракции

- Сущность процесса сорбционного выщелачивания

- Технологические параметры процесса сорбционного выщелачивания

- Классификация сорбентов и их характеристика

- Ионный обмен из пульп. Сорбция металлов активированными углями

- Сравнение свойств активных углей и ионообменных смол

- Цель и назначение регенерации угля. Способы регенерации угля

- Реактивация угля. Цианистая обработка и очистка угля от меди

- Понятие об электролизе. Электродные процессы

- Технологические режимы и основные параметры  процесса электролиза

- Плавка золотосодержащих  материалов на слиток

- Плавка золотой головки

- Химический состав цианидсодержащих хвостов

- Методы обезвреживания цианистых хвостов